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1 目的

为了确保饰面板（砖）工程施工过程始终处于受控状态，保证产品的质量符合规定要求。

2 范围

适用于本公司承建的各种工程施工中饰面板（砖）施工过程的质量控制。

3 职责

3.1 工程技术科负责组织制定本指导书，并监督检查实施情况。

3.2 项目经理部负责饰面板（砖）施工过程的实施、控制、监督和验证。

4 控制措施

4.1饰面板（砖）工程包括：外墙砖工程，内墙砖工程。      

4.2 施工工艺：按照《建筑装饰装修工程施工工艺标准》（2003）的相关内容编制相关的饰面板（砖）工程施工组织设计。
4.2.1施工前的规定
按公司的规定在施工前必须按以下的

外墙砖样板工程对照评定表（YP表14）

内墙砖样板工程对照评定表（YP表15）
做样板工程，并填写样板工程验收评定表方可进行大量的施工。

4.2.2外墙砖工程的施工工艺见图1。

4.2.3内墙砖工程的施工工艺见图2。
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主体结构必须经过验收
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         检查堵门窗口缝及脚手架眼、孔洞的质量情况，通过或返工









                              刷 水 泥 浆






图1外墙砖工程施工工艺流程图
主体结构、室内安装必须经过验收





         检查堵门窗口缝及脚手架眼、孔洞的质量情况，通过或返工














图2内墙砖工程施工工艺流程图

4.2.4 按照《建筑装饰装修工程施工工艺标准》（2003）的相关内容要求做好成品保护工作、以及按安全环保措施的要求进行施工，并贯彻到每个施工工艺环节中。

4.3饰面板（砖）施工过程是隐蔽主体结构的施工过程，施工前主体结构必须经过相关单位（建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位）检验合格后方可进行施工，施工时按饰面板（砖）工程质量预控措施（图3）及规范要求进行，以确保产品质量符合规定要求。

4.4 检查、验收、记录

4.4.1饰面板（砖）工程施工各工序执行本公司的自检、互检、专检检查制度，检查验证合格后，应填写《工序检验评定表》，方可转序。

4.4.2饰面板（砖）工程验收前，应提供下列文件和记录：

①、施工执行的技术标准；

②、原材料的合格证书，产品性能检测报告；

③、砂浆配合比通知单；

④、砂浆试件抗压强度试验报告单；

⑤、施工记录、各检验批的主控项目、一般项目验收记录；

⑥、重大技术问题的处理或修改设计的技术文件；

⑦、其他必须提供的资料。

4.4.3 对有裂缝、空鼓的饰面板（砖）应按下列情况进行验收

①、对有可能影响结构安全性的裂缝、空鼓的抹灰，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行二次验收；

②、对不影响结构安全性的裂缝、空鼓的抹灰，应予以验收，对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。



图3饰面板（砖）工程质量预控措施
4.4.4 项目经理部应建立和保存施工过程控制的质量、安全记录。

5 相关/支持性文件

5.1 GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》

5.2 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

5.3 2003《建筑装饰装修工程施工工艺标准》2003
6 质量记录
采用规范或建设行政主管部门规定的质量记录以及程序文件XXXX/CX750-2004《生产和服务提供的控制程序》相关的质量记录。

编制部门：                                     审核部门：                 
批准人：               编制人：                审核人：            

日  期：               日  期：                日  期：     




专人堵门窗口缝及脚手架眼、孔洞


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































清理墙面基层、浇水湿润墙面






























































































































































吊垂直、套方、找规矩、做灰饼





抹底层灰、中层灰





弹  线  分  格





选   砖  、排   砖、 浸   砖


排   砖、 浸  砖





镶  贴  面  砖





面砖勾缝及擦缝、清洗干净





验              收





清理墙面基层、浇水湿润墙面





专人堵门窗口缝及脚手架眼、孔洞





吊垂直、套方、找规矩、做灰饼





抹底层灰、中层灰





弹  线  分  格


弹线分格





选   砖  、排   砖、 浸   砖





镶  贴  面  砖


抹鹰嘴、做窗台及滴水线





面砖勾缝及擦缝、清洗干净





验                 收





水泥、砂准备，出具合格证





平面尺寸、标高、测量放线





水平、垂直运输工具准备





脚手架、马道准备





清理基层、补脚手架眼





对主体结构进行交接检查验收





申 请 砂 浆 配 合 比





克服质量通病的纠正和预防措施





做 样 板 工 程





准备工作





学习图纸和技术资料





学习操作规程和质量标准


建筑装饰工程施工工艺标准





书 面 交 底





操 作 人 员 参 加





每一楼层的抹灰至少应制作1组试块（每组6块）





试块预留、养护、定期试压





预埋件、预留孔按图施工





墙面平整清净、垂直、平整无空鼓、牢固、无残破砖





严格执行配合比，搅拌均匀





材 料 合 格 证





试 块 报 告 单





自 检 记 录





质 量 评 定 记 录





施 工 记 录





事 故 处 理 记 录





技 术 交 底 记 录





施工过程转序检验单





砂浆配合比通知单





中 间 抽 检





自  检





执 行 验 评 标 准





外墙：按楼层（4m高以内）每20m抽查1处；内墙：按有代表性的自然间数抽查10%，但不应少于2间，每间不应少于2点；柱：不应少于5根。





不合格的处理（返工）





清理现场、文明施工





资料整理





技术交底





镶 贴 面 砖





质量评定
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