塘甸建筑工程公司

大体积基础砼施工作业指导书

QX-ZY-2002-02

1、主题内容及适用范围

所谓大体积砼，是指其结构尺寸已经达到必须采取相应技术措施妥善处理温度差值，合理解决温度应力并控制裂缝开展的砼。大体积砼水泥水化热高与大气温差过大，极易产生裂缝，必须采取技术措施，为保证大体的砼的质量，特制作其施工作业指导书。本作业指导书适用于大体积砼施工，或对砼温度有要求的砼施工。

2、施工准备

2.1编制大体积砼施工的方案及技术措施。

2.2对原材料、机具及养护物资的准备。

3、施工操作要求

3.1控制砼水化热温升。保持砼的内外温关差在25℃以内的措施。

3.1.1采用分条分层浇灌砼的施工搭接方法，利用面层释放水化热。

3.1.2选用水化热低的矿渣水泥。

3.1.3优化砼级配，掺入适量外加剂（掺木钙0.25%，粉煤灰10%），使其缓凝，保水，以利散热，改善和易性，减少砼水化热量。

3.1.4加强砼养护措施，用一层塑料布上盖三层草包再铺废旧脚手架。条件允许情况下，可进行蓄水养护。

3.2提高砼搞裂能力

3.2.1黄砂采用中精砂，杂质多的要过筛，石子采用25mm、40mm各50%的规格石子，减少含泥量，石料等杂物，提高砼抗压力。

3.2.2砼浇灌后及时复盖塑料布和草包并搭接封闭好。

3.2.3按要求布置测温孔严格测温，及时报告数据。当测得砼内外温度差超过25℃时，立即在基础上加盖草包，并用碘钨灯加温。

3.3砼浇捣中必须做到以下工作

3.3.1严格用料：水泥采用矿渣水泥，石子规格一般采用25mm和40mm各半，黄砂中粗砂，有杂质要过筛。

3.3.2严格计量，按试验室提供防水砼（地下室用）级配，控制水泥和水用量，石子、黄砂必须车车过磅，掺入剂量（木钙和粉煤灰）要准确。

3.3.3拌和时间不少于1分半钟（木钙溶解后要边用边搅拌以防沉淀），不得将未拌和均匀砼出料。

3.3.4加强振捣，不得漏振，矿渣水泥泌水多，在分段分层筑捣上一皮砼前，再用插入式或平板振动振动一次，保证砼密实。

3.3.5必须分层浇捣，分层厚度一般30cm左右，分段长3～4m左右，下面几层的筑捣面成斜坡，使砼表面泌水可以排流。

3.3.6坍落度控制在3～4cm左右，1h左右测一次，已浇灌层中混凝土的温度在其未被后一浇灌层覆盖以前，不得低于+5℃。

3.3.7浇灌砼遇底板与操作平台脚手架高度超过2m时必须用串筒下料以免砼离散。

3.4组织测量小组现场测温要求

3.4.1测温小组昼夜测温，每隔2h一次，每八天后改为4h一次，第16天后每8h一次至30天止。
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3.4.2测点布置：0            0
                                0   0

+为布置深度

0为侧面砼表面草包内

3.4.3测量要求

3.4.3.1测温孔要编号

3.4.3.2测温数据要求：A、每孔的深孔温度。B、每孔处砼上面草包下温度。C、基础侧面草包内温度。D、大气温度。E、砼出料温度（每次测坍落度时测）。F、砼入模温度（施工过程中每一小时测一次）。G、温度计放置至少三分钟后才能读数。H、每次测温度进行计算判别孔中心温度。砼表面草包下温度＜25℃，如果有一孔的温差＞25℃，即需采取加温措施。并根据分段搭接浇捣，捣完一段即遮盖养护并测温度，不能等全部底板捣完后测温。

3.5质量要求

3.5.1混凝土所用的水泥、水、骨科、外加剂等必须符合施工规范的规定，振捣密实无蜂窝麻面，接缝处无夹渣层。

3.5.3允许偏差

大体积混凝土允许偏差项目

	项 次
	项  目
	允许偏差mm

	1
	轴线位移
	15

	2
	截面尺寸
	+15-10

	3
	标    高
	±30

	4
	表面平整度
	8

	5
	预留洞中心线位置偏移
	15


4、注意事项

对大体积砼施工，特别应做好温度的控制，以及坍落度的控制，注意砼浇筑速度、振捣方式。

