外墙保温施工方案
卓达太阳城住宅一期花园洋房工程3#、4#、7#、8#楼，建筑面积14033m2，异形框架柱结构。位于石家庄市栾城县冶河镇工贸区卓达太阳城内。
本方案施工内容为外墙保温施工

一、施工准备
1、施工部署：组织建立：成立外墙保温施工领导小组，负责组织领导本工程外墙保温施工任务的实施，以达到统一指挥、统一调度、明确责任。

组  长：陆汉兵；
副组长：徐爱兵；

成  员：丁伟松   刘  刚    李海琴

2、施工计划：由于本工程工期紧、任务重，项目部决定力争在一个月内完成外墙保温施工。
3、 施工条件：
（1） 基层墙体：主体工程验收质量达到合格标准，伸出墙面的设备、管道、联结件已安装完毕，即可进行外保温施工。进行外墙保温施工的墙体基层的尺寸偏差，应符合下表：
项次      项目          允许偏差           检查方法
  1    墙面垂直度  全高>10m  20    经纬仪或吊线检查

  2   表面平整度           5     2m直尺和楔形塞尺检查
（2） 门窗口：门窗洞口经过验收，洞口尺寸位置达到设计和质量要求；门窗框已安装完毕。
（3） 气候条件：操作地点环境：风力不大于5级，并防止雨水冲刷墙面及高温天气避免阳光直射等。
二、材料准备与技术要求：
各种原材料进入现场，分类放在阴凉、干燥、通风、避免太阳直射、雨淋的地方，防止受潮，并组织建设单位、监理单位及公司有关人员按要求进行查点验收。聚苯板容重必须达到25Kg/m3，厚度为：4cm。
因本工程设计要求取消墙面找平层，故保温层直接粘贴于混凝土（加气混凝土）墙面上，粘结砂浆用量为：15~18Kg/m2，抹面抗裂砂浆用量：涂料墙面为5Kg/m2左右，面砖墙面为：8~10Kg/m2。
三、 施工机具：
    外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢刷、腻子刀、抹子、托线板、2m靠尺、墨斗等。
四、施工工艺：
1、 施工流程图：
弹控制线→挂基准线→配制聚合物改性粘结砂浆→粘贴翻包网格布→粘贴聚苯板→锚固件固定→配制抹面砂浆→抹底层抹面砂浆→贴压网格布→抹面层抹面砂浆
2、 施工要点：
（1）弹控制线：根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求，在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线等。
（2）挂基准线：在建筑外墙大角（阴角、阳角）及其他必须挂垂直基准线，每个楼层适当位置挂水平线，以控制聚苯板的垂直度和平整度。
（3）配制聚合物改性粘结砂浆：根据试验室提供的配比，由专人负责，严格计量，用专用搅拌工具搅拌均匀，静置10min，再搅拌一次即可使用。砂浆应随用随拌，不得超过2h，搅拌不得掺入水泥、砂子等其他材料。
（4）粘贴翻包网格布：凡在粘贴的聚苯板侧边外漏处（门窗口处），应做网格布翻包处理。
（5）粘贴聚苯板：外保温用聚苯板，局部不规则处可现场裁切，但必须注意切口与板面垂直。整块墙面的边角处应用最小的尺寸超过300mm的聚苯板。聚苯板的拼缝不得正好留在门窗洞的四角处。粘结固定聚苯板时，紧贴不留缝。粘贴方式采用点框法。即每块聚苯板四周抹上5cm宽，厚度不小于20mm（具体厚度根据墙面平整度）的聚合物粘结砂浆，中间均匀分布5个点。点框法应保证粘结面积不小于30%；不得在聚苯板侧面涂抹粘合剂。排板时按水平顺序，上下错缝粘贴，阴阳角处应做错茬处理。
    粘板应用专用工具轻柔、均匀挤压聚苯板，随时用2m靠尺和托线板检查平整和垂直度。粘板时应注意清除板边溢出的胶粘剂，使板与板之间无"碰头灰"。板缝拼严，缝宽超出2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm，否则应用砂纸或专用打磨机具打磨平整。
（6） 锚固件固定：待聚苯板粘贴牢固，一般在24小时后安装固定件。用锚固钉固定聚苯板，中距600mm，梅花型布置。钉头和固定卡不得超出板面。
（7）配制抹面砂浆：方法同配制聚合物改性粘结砂浆。
（8）涂料墙面抹底层抹面砂浆：聚苯板安装完毕检查验收合格后进行聚合物砂浆抹灰。抹灰分底层和面层两次。在聚苯板面抹底层抹面砂浆，厚度2-3mm。同时将翻包网格嵌入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。
（９）贴压网格布：将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上，用抹子由中间向四周把网格布呀入砂浆的表层，要平整压实，严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深，表面必须曝露在底层砂浆之外。单张网格布长度不宜大于6m。铺贴遇有搭接时，必须满足横向100mm、纵向80mm的搭接长度要求。
（10）面砖墙面安装钢丝网：在聚苯板表面安装钢丝网，用锚固件固定，中距300mm。钢丝网表面必须平整，不翘曲。搭接长度为：横向100mm、纵向80mm。
（11）面砖墙面抹底层抹面砂浆：钢丝网安装完毕，即可抹底层抹面砂浆，砂浆不宜太厚，盖住钢丝网即可，约4mm左右。
（12）涂料墙面抹面层抹面砂浆：在底层抹面砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面，厚度1-2mm，仅以覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓，以免形成空鼓。砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处，方便后续施工的搭接，如阴阳角等部位。在连续墙面上如需停顿，面层砂浆不应完全覆盖已铺好的网格布，需与网格布、底层砂浆呈台阶形破茬，留茬间距不小于150mm，以免网格布搭接处平整度超出偏差。
（13）聚苯板粘贴范围：按图纸设计要求的范围，以±0.00室内地坪为准，外墙面-0.30以上至屋面檐口处。有防水要求的地方，待防水完工后再粘贴聚苯板。
五、质量控制
1、 外墙外保温系列所有材料，应按设计要求选用，并通过国家和河北省石家庄市法定检测部门检测。
2、 外墙外保温工程施工前，应装好门窗框，阳台栏杆和预埋件等，并将墙上的施工孔洞堵塞密实。
3、 外墙外保温工程应在基体或基层的质量检验合格后，方可施工。
4、 聚苯板安装应上下错缝。各聚苯板间应挤紧拼严，不得有"碰头灰"，超出2mm的缝隙应用相应宽度的聚苯薄片填塞，不得用砂浆填塞。
5、 网格布应横向铺设，压贴密实，不得有空鼓，皱褶、翘曲、外露等现象。搭接宽度左右不得小于100mm，上下不得小于80mm。
6、 涂料墙面抹面砂浆总厚度宜约为3-5mm。面砖墙面抹面砂浆总厚度为6-8mm。
7、 现场技术与安装人员要经过严格训练后方可上岗。
8、 安装过程中要做到随安装随检查，严格做到层层审批，层层检查。
六、质量检查与验收
1、 原材料检查：
A） 聚苯板和玻纤网、钢丝网的抽验方法遵照国家有关标准和生产厂家的要求。
B） 外墙外保温干混砂浆的质量验收，以产品的检验报告为依据。具体检验项目按照DBJO1-63-2002《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》执行。
2）施工检查验收：
    施工现场有一名技术人员和一名质检人员，负责对施工质量进行控制。严格要求安装工人按施工工艺进行施工，对达不到工艺要求的应立即改正。施工完毕的保温体系，由质检人员负责验收，对达不到设计规范要求的，进行返工直至合格后方可报验。
保温墙面允许偏差及检查方法：
项次     项目      允许偏差MM             检查方法
1      表面平整         4       用2m靠尺，楔形塞尺检查
2      立面平整         4            用2m托线板检查
3      阴阳角垂直       4            用2m托线板检查
4      阴阳角方正       4            用200mm方尺检查
七、安全注意事项：
1、所有作业人员在安装时必须戴好安全帽。
2、施工时必须戴好安全带。
3、聚苯板固定时要有防坠落措施。
4、上下作业时应注意高空坠物。
5、施工中严禁独块跳板施工。
PAGE  
7

