楼板缝接缝开裂的处理
第1章 楼板缝接缝开裂的处理
1、 板缝的抗震设计要求
2、 楼板两端点的搁置长度在混凝土构件上不得小于80mm，在砌体
结构上不得小于100mm。板就位后所有构件应保证底面平直，楼板四角应落在支承点上。
3、 板间灌缝所用的砂浆应满足早强、微膨胀的要求。当接缝宽度大于30mm 时，需改用与楼板强度等级相同的细石混凝土灌缝，细石混凝土所用材料必须符合规范要求。
4、 安装就位后的楼板接缝宽度宜均匀，一般控制为40mm，不应小于10mm，也不应大于50mm，且必须满足施工要求。
5、 为了提高预应力空心楼板的承载能力，楼板安装前，两端必须堵孔。堵头宜采用C15 细石混凝土浇捣，其深度需超过板在砖墙上支承长度的20mm 以上。
6、 楼板安装后，其接缝处、板端与板边应设置拉结筋，然后再用细石混凝土灌缝，使其与墙体和圈梁作可靠的连接。拉结筋设置可参照图集92ZG001 和有关抗震设计要求进行。
7、 为避免单向空心板一侧伸入非承重墙内，造成空心板因局部受压而引起强度降低，空心板的一侧不准嵌入非承重墙中。板侧和非承重墙间的缝隙宜按板间缝隙要求留设，空隙宽度在半砖即120mm 以内用挑砖补缝，空隙宽度超过半砖，采用部分现浇混凝土灌缝，并用挑砖补缝。

第2章 板缝施工应注意的问题
（1） 接缝砂浆或细石混凝土应随拌随用，每次拌合量以在30min

用完为度。
（2） 楼板缝不能随铺随灌，必须隔层灌楼板缝，也就是说该层主
体已施工完毕，再灌板缝。
（3） 接缝细石混凝土，采用人工振捣，应分2~3 层灌入和捣实。
（4） 为防止板缝的吊模下沉，从而造成混凝土表面剔凿，振动板缝，吊模材料最好采用三角木楞或角钢施工。
（5） 在常温施工时，灌缝水泥砂浆或细石混凝土终凝后即开妈浇水养护，养护时间不少于3d。
（6） 在冬天负温条件下，应用30~50 度的温水拌合灌缝材料。浇筑完毕的接缝表面用塑料薄膜或划帘（或100mm 厚锯末）覆盖。
（7） 板缝的吊模不要过早拆除，拆模后，不密实的接缝（如未潢或有孔洞等）应用环氧水泥填补或者凿去重新浇筑。通过以上的探讨，我们知道在楼板安装时，严格按照设计与规范要求施工，接缝开裂的“问题”，也就不会成为什么问题了。




























































