以下讨论常见的施工裂缝和预防措施：
　　1.地下室底板裂缝
　　高层建筑地下室的底板一般较厚，有的厚达 2～ 3ｍ，属大体积混凝土施工。发生裂缝的主要原因是水化热高、与环境气温温差大、或养护不当 ,裂缝严重的可导致底板渗漏 若混凝土温度较高时突然浇冷水养护，也会产生无规则的多条微裂缝。对于大体积混凝土底板施工可采取下列措施 :选用低水化热的矿渣水泥 掺加高效减水剂，以减少用水量 掺加粉煤灰，以减少水泥用量 掺加ＵＥＡ微膨胀剂，以补偿收缩 分层分段浇筑混凝土 ,并加强养护，严格控制混凝土内外温差 (中心与表面、表面与外界 ),使温差 <2 5℃。这方面已有成套成熟的经验 ,采取相应的措施完全可以控制裂缝的发生。
　　2.地下室外挡土墙裂缝
    由于墙体混凝土强度等级普遍较高，采用Ｃ40、Ｃ45、甚至Ｃ50、Ｃ60 ,这样水泥用量多达 50 0～550ｋｇ ｍ3，势必造成混凝土收缩量大，不易养护，地下室外挡土墙又很长，因此往往形成多条较有规律的竖向裂缝，约 1 5～ 2 5ｍ一条，上不到顶，下不到底，肉眼可明显地看到收缩裂缝形状。预防措施主要是调整混凝土配合比，通过加外加剂 (减水剂、高效泵送剂、ＵＥＡ微膨胀剂、粉煤灰等 ),力求减水、减少水泥用量来防止裂缝，注意加强养护、及时覆盖、淋水或喷洒养护剂，墙体模板尽可能晚拆一些。
  　3.地下室阴角裂缝
  　在地下室施工完后，通常会发现在外墙截面刚度变化处，平面形状转折处的阴角存在结构竖向裂缝，由顶部向下开裂，上宽下窄，这是由于收缩应力和沉降、温度应力等共同作用，在角部形成集中应力超过混凝土抗拉强度所造成的，为了防止阴角部位混凝土产生裂缝 ,除从设计方面尽量少用凹凸的平面形式，并且在阴角处采用附加钢筋等构造措施外，在施工方面还必须保证阴角部位的混凝土施工质量，及时覆盖、淋水、或喷洒养护剂进行养护，控制拆模时间不宜过早。
