	技术交底记录 (表式C2-2-1)
	编  号
	

	
	
	

	工程名称
	高能所高层板式住宅
	施工单位
	北京××公司××项目部

	交底提要：现场试验的取样与制作 
交底内容：

	1. 施工内容：

    按照规范和施工方案的要求留置钢筋原材和连接试件、混凝土和防水材料的试件。本工程执行《建筑安装工程资料管理规程》—DBJ01-51-2000，其中钢筋、防水材料属于Ⅱ类物资，该物资进场后除必须有出厂合格证外，还必须通过复试试验才能认可其质量的物资；混凝土属于Ⅲ类物资，除需有出厂合格证外，还要通过规定龄期后再经试验方能认可其质量。

2. 施工准备：
2.1 试验工必须持证上岗；上岗前需熟悉规范、施组和方案的要求，便于及时取样。

2.2 试验工必须依据材质单，逐项核实进场材料的名称、产品牌号、产地、品种、规格、数量，出场日期、进场日期、试件编号等基本信息。

2.3 各种原材的委托试验单，要求项目齐全，字迹清晰，无涂改痕迹。

3. 施工方法

3.1 防水材料：

3.1.1 地下底板、外墙防水采用SBS Ⅱ＋Ⅱ型防水卷材。

⑴ 防水卷材进场后，需进行外观检查，并做好外观检查纪录。SBS防水卷材每卷：长×宽×厚度＝ 10m×1m×2mm；面积10m2； 

⑵ SBS防水卷材以同一生产厂家、同一品种、同一标号的产品≤500卷为一验收批；每一验收批中抽取一卷做物理性能试验；切除距外层卷头2500mm后，顺纵向截取长500mm全幅卷材试样2块。

⑶ 测试项目包括：拉力试验，耐热度，不透水性，柔韧性。

3.1.2 厕浴间防水采用聚氨酯涂膜防水

⑴ 以同一生产厂甲组分每5t为一验收批，乙组分按产品重量比相应增加；每一验收批按产品的配比取样，甲乙组份样品总重为2kg。

⑵ 取样方法：搅拌均匀后，装入干燥的样品容器中，样品容器应留有约5%空隙，密封并做好标志。（甲乙组份分装不同的容器中）

	技术负责人
	
	交 底 人
	
	接受交底人
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	技术交底记录 (表式C2-2-1)
	编  号
	

	
	
	

	工程名称
	高能所高层板式住宅
	施工单位
	北京××公司××项目部

	交底提要：现场试验的取样与制作 

交底内容：

	⑶ 测试项目包括：拉力试验，低温柔性，不透水性，柔韧性。

3.1.3 屋面防水采用氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材＋聚氨酯涂膜双层防水。

⑴ 防水卷材进场后，需进行外观检查，首批任取3卷做检验，并做好外观检查纪录。

⑵ 氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材以同一生产厂家、同一类型、同一规格的卷材≤250卷为一验收批；每一验收批中抽取一卷做物理性能试验；从端部裁去300mm后，顺纵向截取1500mm全幅卷材试样2块。

⑶ 测试项目包括：拉力试验，低温弯折性，不透水性，粘结剂剥离强度。

3.2 钢筋试验：

3.2.1 钢筋原材试验：

⑴ 热轧带肋钢筋以同一场别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每≤60t为一验收批，每一验收批取一组试件(拉伸、弯曲各2个)；热轧圆盘条钢筋以同一场别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每≤60t为一验收批，每一验收批取一组试件(拉伸1个、弯曲2个，取自不同盘)。

⑵ 每组试件进行拉伸性能试验和弯曲性能试验。

3.2.2 钢筋接头试验：

    本工程工采用3种接头形式：≤Φ14采用绑扎搭接；Φ16采用电渣压力焊连接；≥Φ18采用滚轧直螺纹连接。其中除绑扎搭接外，电渣压力焊和直螺纹连接应进行力学性能试验。

⑴ 直螺纹连接

① 现场钢筋直螺纹加工时应进行丝头加工抽查检验，抽检数量不小于接头数量的10%，同时做好检验纪录。

② 钢筋直螺纹连接应检查每个接头的质量，并填写接头质量检查纪录。

③ 按验收批进行接头的现场检验，同一施工条件下的同一批材料的同等级、同形式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批；每一个验收批应在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。

④ 竖向结构接头截断后，采用梆条焊处理，应另作焊接接头试验。
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	技术交底记录 (表式C2-2-1)
	编  号
	

	
	
	

	工程名称
	高能所高层板式住宅
	施工单位
	北京××公司××项目部

	交底提要：现场试验的取样与制作 

交底内容：

	⑵ 电渣压力焊

① 在工程开工或每批钢筋正式焊接前，应进行现场条件下的焊接性能试验，即班前焊(可焊性能试验)，合格后方可正式生产。

② 焊接接头以同级别钢筋接头300个接头作为一个验收批；每一验收批取3个试件(试件从成品中随机抽取)。

③ 焊接试件做单向拉伸试验。

3.3 混凝土试验：

    本工程全部采用预拌混凝土，试验工负责收集整理随车砼小票，并于45天内向搅拌站索取预拌混凝土出厂合格证。

3.3.1 试验工根据方案及浇筑部位抽测到场混凝土罐车的砼坍落度，并现场填写坍落度测试记录，发现坍落度不符合要求的及时及时通知项目部技术人员并请搅拌站专业人员解决。

3.3.2 试验工根据混凝土设计强度等级和每层、每段的施工部位，向试验单位提出配合比申请单，实验室依据配合比申请单，签发配合比通知单。

3.3.3 试块留置应以同一砼强度等级，同一配合比，同种原材料的原则留置；每一现浇层、每一段、每一验收项目为一个取样单位(垫层，底板，零米以下外墙、内墙、顶板，零米以上墙体、顶板)，每一验收项目留置标准标准养护试块1组（3块），同时制作1组(3块)同条件试块。

3.3.4 对于有抗渗要求的混凝土（零米以下的底板、人防顶板、外墙），再留置抗渗试块，共六组。

3.3.5 取样方法及数量：抗压试件尺寸为100*100*100mm，试件应在混凝土浇筑地点随机取样制作，取样时应控制在混凝土卸料过程中的卸料量的1/4-3/4之间进行，每个取样量应满足砼质量检验项目所需用量的1.5倍，且不小于0.02m3。

4. 质量要求：

见本工程试验计划。
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	技术交底记录 (表式C2-2-1)
	编  号
	

	
	
	

	工程名称
	高能所高层板式住宅
	施工单位
	北京××公司××项目部

	交底提要：现场试验的取样与制作 

交底内容：

	5. 有关措施：

5.1 试块留置应及时、准确，严格按照规范及方案的要求执行。

5.2 除现场试验员外，任何人不得随意处理试块与试件，以免造成混乱。

5.3 焊接试件必须注明钢的原材试验编号。

5.4 委托试验结果不合格，按规定送样进行复试。复试仍不合格的，应将试验结论报告主任工，及时研究处理办法。

住宅三公司  高能所项目部

2002年1月 10 日
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	技术交底记录 (表式C2-2-1)
	编  号
	

	
	
	

	工程名称
	高能所高层板式住宅
	施工单位
	北京××公司××项目部

	交底提要：现场试验的取样与制作 

交底内容：

	

	技术负责人
	
	交 底 人
	
	接受交底人
	


本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。                     共   页  第 5 页

附录 : 高能所高层板式住宅楼工程试验计划
钢  筋  原  材  试  验  计  划
	规   格
	试验组数
	见证取样
	备注

	φ6.5
	1组
	1
	

	φ8
	3组
	1
	

	φ10
	9组
	1
	

	φ12
	1组
	1
	

	φ12
	3组
	1
	

	φ14
	3组
	1
	

	φ16
	5组
	1
	

	φ18
	2组
	1
	

	φ20
	2组
	1
	

	φ22
	2组
	1
	

	φ25
	2组
	1
	

	合计
	33组
	11
	

	见证率
	33%


钢  筋  接  头  试  验  计  划

	部位
	
	规格
	试验组数
	见证组数
	备注

	地下部份
	人防底板
	Φ25
	5
	2
	直螺纹

	
	
	Φ22
	5
	2
	直螺纹

	
	人防顶板
	Φ20
	4
	2
	直螺纹

	
	
	Φ18
	4
	2
	直螺纹

	
	人防层临空墙
	Φ18
	4
	2
	电渣压力焊

	
	人防层暗柱
	Φ18
	10
	3
	电渣压力焊

	
	设备层暗柱
	Φ18
	10
	3
	电渣压力焊

	地上部分
	1～15层暗柱
	Φ16
	150
	45
	同上（每层十组）

	
	顶层及风雨间暗柱
	Φ16
	3
	1
	

	合计
	
	
	195
	62
	

	见证率
	                            31%


高能所高层板式住宅楼±0.00以下混凝土试验计划

	层数
	流水段
	部位
	强度等级
	工程量（m3）
	抗压试块组数
	其中见证

	
	
	
	
	
	标养
	同条件
	

	设

备

层
	Ⅰ段
	内墙
	C30
	41.75
	1
	1
	

	
	
	外墙
	C30、P8
	32.20
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	29.90
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	内墙
	C30
	76.01
	1
	1
	1组

	
	
	外墙
	C30、P8
	58.62
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	54.80
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	内墙
	C30
	32.00
	1
	1
	

	
	
	外墙
	C30、P8
	23.53
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	22.40
	1
	1
	

	
	Ⅳ段
	内墙
	C30
	41.75
	1
	1
	1组

	
	
	外墙
	C30、P8
	32.20
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	29.90
	1
	1
	1组

	人

防

层
	Ⅰ段
	内墙
	C30
	74.58
	1
	1
	

	
	
	外墙
	C30、P8
	40.28
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30、P8
	79.28
	1
	1
	


	
	Ⅱ段
	内墙
	C30
	141.16
	2
	1
	1组

	
	
	外墙
	C30
	75.37
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30、P8
	152.01
	2
	1
	

	
	Ⅲ段
	内墙
	C30
	62.54
	1
	1
	1组

	
	
	外墙
	C30
	31.68
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30、P8
	70.00
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	内墙
	C30
	74.58
	1
	1
	

	
	
	外墙
	C30、P8
	40.28
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30、P8
	79.28
	1
	1
	

	基础底板
	C30、P8
	980.30
	10
	1
	3组

	基础垫层
	C10
	136.50
	2
	1
	1组

	合计
	
	2433.62
	38
	26
	12组

	见证率
	31.5%


高能所高层板式住宅楼±0.00以上混凝土试验计划
	层数
	流水段
	部位
	强度等级
	工程量（m3）
	抗压试块组数
	其中见证

	
	
	
	
	
	标养
	同条件
	

	一
层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	二
层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	三
层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	四
层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	五

层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	六

层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	七
层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	八
层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	九
层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	十
层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	十

一

层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	十
二
层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	十
三
层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	十
四
层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	十
五
层
	Ⅰ段
	墙
	C30
	68.08
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	Ⅱ段
	墙
	C30
	40.27
	1
	1
	1组

	
	
	顶板
	C30
	24.00
	1
	1
	

	
	Ⅲ段
	墙
	C30
	27.80
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	74.82
	1
	1
	1组

	
	Ⅳ段
	墙
	C30
	23.75
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	56.75
	1
	1
	

	
	V段
	墙
	C30
	32.40
	1
	1
	

	
	
	顶板
	C30
	68.08
	1
	1
	1组

	风 雨 间
	墙
	C30
	42.54
	1
	
	

	
	顶板
	C30
	19.908
	1
	1
	

	合    计
	
	
	6787.698
	152
	151
	45

	见 证 率
	30%


说明:
用于竖向结构剪力墙施工的同条件试块,每层至少留一组, 做1.2Mpa试块,作为拆模依据,顶板、梁、楼梯每段取一组作为水平结构拆模依据。现场试验员根据工程实际情况酌情调整试验计划。

防  水  试  验  计  划
	序号
	工程部位
	工程量
	取样次数
	见证次数
	备注

	1
	地下室底板
	1689.82m2
	1
	1
	SBS

	2
	地下室外墙
	1495.552 m2
	1
	
	SBS

	3
	屋  面
	1413.28 m2
	1
	1
	氯化聚乙烯橡胶共混＋聚氨酯

	4
	屋面女儿墙

及外墙
	254.91 m2
	1
	
	氯化聚乙烯橡胶共混＋聚氨酯

	5
	卫生间、厨房
	2136.9 m2
	1
	
	聚氨酯

	合计
	
	
	5
	2
	

	见  证  率
	40％


说明：

地下底板、外墙SBS Ⅱ＋Ⅱ防水卷材，屋面防水采用聚氨酯和氯化聚乙烯橡胶共混卷材。参照《地下工程防水技术规范》和《屋面工程技术规范》执行，氯化聚乙烯橡胶共混卷材每 ≤ 250 卷为一验收批，SBS防水卷材以同一生产厂家、同一品种、同一标号的产品≤500卷为一验收批。聚氨酯以同一生产厂甲组份每≤5吨为一验收批，乙组份按产品重量配比相应增加。
