
保温砂浆钢丝网系统施工方案
一、一般规定
1、ATLW保温隔热砂浆干粉料运输、贮藏应避免雨淋、受潮。
2、ATLW保温隔热砂浆干粉料保质期为90d。在保质期内，材料如有结块现象严禁使用。
3、施工的环境温度不应低于5℃，雨天严禁施工。
4、采用ATLW做外墙外保温隔热粉刷层时，应按建筑设计要求每6米设置分格缝。
5、建筑物底层墙室外地坪上100cm内，必须采用1 : 3水泥砂浆粉刷。
二、施工准备
1、ATLW外保温隔热层的施工应在基层墙面质量检验合格后方可施工。且应在门窗框、出层管线和水电预埋件等安装完毕后进行。
2、施工前应将基层表面的灰尘、污垢、油渍及残留灰块等清洗干净。基层表面高处应剔平，低处用混合砂浆分层补平，窗台砖应补平。门窗口与墙体交接处应填补密实。墙面孔、洞应堵严。
3、施工前一天基层应浇水湿润，施工时再洒一次水。
三、施工要点
1、ATLW保温隔热砂浆干粉料应用机械搅拌。按照水灰比0.9:1先砂浆搅拌机内加22kg水，然后倒入一袋0.05m3 ATLW干粉料，开机搅拌5min，搅拌均匀倒出待用。搅拌好的砂浆应在3h内用完。
2、施工流程：基层处理→弹标准水平线→抹墙体阳、阴角、外窗台和门窗护角（普通水泥粉刷砂浆）→抹界面层（粘土空心砖可不用）→墙面冲饼→标筋→抹ATLW砂浆→铺压钢丝网→抹防水防裂保护层→检查平整度、垂直度→验收。
3、界面层施工：界面层砂浆建议配成稠度为6~8cm砂浆，用铁抹抹2~3mm。ATLW保温隔热层应在界面层砂浆抹好即进行。
4、保温隔热层施工：施工前应按设计要求用保温隔热砂浆做标准饼，然后冲筋，其厚度墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准，并进行垂直度检查。外墙阳角、门窗口处应用1:2.5水泥砂浆作出宽50mm的护角。
5、抹ATLW保温隔热砂浆应根据设计要求分层进行，每层抹灰厚度为10mm左右，涂抹第一层时应压紧压实，表面要毛糙，12小时后进行下一遍抹灰，待厚度达到冲筋面时，压紧压实，并进行水平、垂直度检查。落地灰在3h内去除杂质结块后，可再搅拌使用。在窗口、阳台等突出墙面部位，顶面及外侧面应用水泥砂浆做出护坡。
5、在确认保温隔热层厚度达到设计要求、平整度达到要求后，方可进行防水防裂层施工。防水防裂保护层应在ATLW砂浆抹好3d后进行。
抗裂砂浆采用细砂、抗裂砂浆按3：1（重量比）配制，砂浆稠度为6-8cm。
施工前应将钢丝网按预定尺寸裁好，并用保温伞钉间隔500mm固定到墙上，然后在上面抹8~10mm厚的抗裂砂浆，用抹子将钢丝网压入砂浆中，钢丝网接缝处应搭接，搭接宽度不小于50mm，搭接处应充分压出抗裂砂浆，严禁干搭接。网应铺贴平整，无褶皱。抗裂砂浆粉刷饱满度应达到100%。抗裂砂浆厚度8-10mm，用大杆刮平，用木抹搓平，且应压实赶光，检查平整度、垂直度达到要求。
6、分格缝做法：应采用定型产品的分格条，按有关要求施工每6米形成分格缝。分格缝应嵌填防水密封材料。
7、施工后24h内应做好ATLW保温砂浆、抗裂保护层的养护，严禁水冲、撞击和振动。24h后喷水养护5d即可进行面层装饰施工。
四、防空鼓防开裂的保证
为了本产品防止空鼓、开裂、坠落现象的发生，在基层处理时一定要用界面剂，粉刷防水防裂砂浆时一定要用钢丝网并用膨胀保温伞钉固定在墙上以防坠落。
五、其它说明
1、施工时由本公司派出技术人员到现场技术交底、指导、培训施工人员，施工还是由原施工队施工。
2、本产品的施工周期大约是5—6天。
3、对于保温层对涂料饰面材料性能无特殊要求。
4、严格按以上操作工艺施工，满足设计和施工验收规范的要求，加强施工作业面自检。
5、在甲方统一领导下，加强与其他分包商配合，做到互相的成品保护措施，确保成品保护到位。
保温砂浆网格布系统施工方案
一、一般规定
1、保温隔热砂浆干粉料运输、贮藏应避免雨淋、受潮。
2、保温隔热砂浆干粉料保质期为90d。在保质期内，材料如有结块现象严禁使用。
3、施工的环境温度不应低于5℃，雨天严禁施工。
4、采用做外墙外保温隔热粉刷层时，应按建筑设计要求设置分格缝（外贴面砖墙面可不做分格缝）。
5、建筑物底层墙室外地坪上100cm内，必须采用1:2.5水泥砂浆粉刷。
二、施工准备
1、外保温隔热层的施工应在基层墙面质量检验合格后方可施工。且应在门窗框、出层管线和水电预埋件等安装完毕后进行。
2、施工前应将基层表面的灰尘、污垢、油渍及残留灰块等清洗干净。基层表面高处应剔平，低处用混合砂浆分层补平，窗台砖应补平。门窗口与墙体交接处应填补密实。墙面孔、洞应堵严。
3、施工前一天基层应浇水湿润，施工时再洒一次水。
三、施工要点
1、保温隔热砂浆干粉料应用机械搅拌。按照水灰比1 : 0.9先砂浆搅拌机内加25kg水，然后倒入一袋0.05m³干粉料，开机搅拌5min，搅拌均匀倒出待用。搅拌好的砂浆应在3h内用完。
2、施工流程：基层处理→弹标准水平线→抹墙体阳、阴角、外窗台和门窗护角（普通水泥粉刷砂浆）→抹界面层（粘土空心砖可不用）→墙面冲饼→标筋→抹砂浆→铺压耐碱玻纤网格布→抹防水防裂保护层→检查平整度、垂直度→验收。
3、界面层施工：界面层砂浆建议配成稠度为6~8cm砂浆，用铁抹抹2~3mm，再用木抹括糙。保温隔热层应在界面层砂浆抹好进行。
4、保温隔热层施工：施工前应按设计要求用保温隔热砂浆做标准饼，然后冲筋，其厚度墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准，并进行垂直度检查。外墙阳角、门窗口处应用1:2.5水泥砂浆作出宽50mm的护角。
抹保温隔热砂浆应根据设计要求分层进行，每层抹灰厚度为10mm左右，涂抹第一层时应压紧压实，表面要毛糙，6小时后进行下一遍抹灰，待厚度达到冲筋面时，压紧压实，并进行水平、垂直度检查。落地灰在3h内去除杂质结块后，可再搅拌使用。在窗口、阳台等突出墙面部位，顶面及外侧面应用水泥砂浆做出护坡。
5、在确认保温隔热层厚度达到设计要求、平整度达到要求后，方可进行抗裂层施工。
抗裂砂浆采用细砂、防水防裂剂按3:1（重量比）配制，砂浆稠度为6~8cm抗裂保护层应在砂浆抹好3d后进行。
施工前应将网格布按预定尺寸裁好，然后在保温隔热层上面抹4~6mm厚的防水防裂砂浆，随即竖向铺贴网格布，用抹子将网格布压入砂浆中，网格布接缝处应搭接，搭接宽度不小于50mm，搭接处应充分压出抗裂砂浆，严禁干搭接。网格布应铺贴平整，无褶皱。然后再抹抗裂砂浆4~5mm，饱满度应达到100%。抗裂砂浆厚度7~9mm，用大杆刮平，用木抹搓平，且应压实赶光，检查平整度、垂直度达到要求。
6、分格缝做法：应采用定型产品的分格条，按有关要求施工，形成分格缝。分格缝应嵌填防水密封材料。
7、施工后24h内应做好抗裂保护层的养护，严禁水冲、撞击和振动。养护7d后，即可进行面层装饰施工。

