第一章、施工组织设计

第一节、施工方案编制原则及依据

本工程根据业主对工程招标要求、施工图、现场勘察、施工图预算、建筑施工规范等为依据，按照本工程的特点以及公司几十年中与此同类工程施工经验编写，从而达到降低成本，缩短工期，安全文明，保证质量的目的。

第二节、工程施工准备大纲

    1、中标后签订工程合同，召开开工预备工作会议，组织有关人员对工程的各项要求及合同规定进行交底。

2、组建工程项目部。落实四部一室人员，即：工程部、技术部、物资部、经营计划部、办公室。

3、按照平面布置规划方案，进行临设、临水、临电等工作的施工准备，同时进行机械、人力、物力的筹备、采购工作。

4、落实分项工程责任承包小组，并签订分项合同。

5、进行技术交底，对特殊工艺、特殊人员进行培训。

6、对进场工人进行三级安全教育，办理入保手续。

7、组织主要材料首批进场，机械进场，中小型工具进场。

8、制订工程技术、质量、安全、财务、设备、材料管理制度，布置生活、后勤保障措施。

9、复测定位线、高程控制点，学习图纸，进入实际施工阶段。

第三节、工程概况

本工程为****大市场一期工程第三标段3#楼，位于泰安市泰山大街西段，建筑面积3070m²，三层框架结构，东西方向总长60.24米，南北方向总长18.24米，标准商铺每间东西尺寸8米，南北尺寸9米，一层商铺层高3.60米，二层办公，层高3.00米，三层休息室，层高2.45米，总高度11.95米。其主要结构及建筑作法如下：

1、基础：①C20钢筋砼独立基础，土石方开挖甩项；

         ②M5.0水泥砂浆毛石基础，地圈梁，砖基础；

         ③砖基两侧抹防水砂浆。

2、墙体：①外墙、楼梯间墙、分户墙采用M5.0混合砂浆200厚加气砼砌块；

         ②户内的分隔墙采用M5.0混合砂浆，120厚加气砼砌块。

3、砼：采用C20标号，楼板全部现浇。

4、楼地面：①地面：80厚砼垫层，水泥砂浆面层；

           ②楼面：水泥砂浆面层；

           ③卫生间：铺地砖防潮地面(防水涂料)。

5、屋面：①二层上人屋面：防水卷材TS-F，铺地缸砖；

         ②顶层平屋面：珍珠岩块保温层，防水卷材TS-F，水泥砂浆保护层；

         ③坡屋面：蛭石保温板，贴波形瓦。

6、门窗：①铝合金卷帘门、铝合金平开门、铝合金推拉窗；

         ②普通木门(夹板门)。

7、内墙：①混合砂浆抹灰，刷内墙仿瓷涂料；

         ②卫生间镶贴瓷砖墙裙，H=1500mm。

8、外墙：①水泥砂浆抹灰，刷外墙涂料；

         ②局部镶贴黄灰色文化石。

9、安装：给排水、电气安装。

10、其它：室外金属广告牌架，不锈钢拉杆。

第四节、施工进度计划及工期安排

本工程2003年12月18日开工，2004年6月14日竣工，总工期为180天，具体施工安排如下：

1、施工放线：        1天    2003.12.18

2、清槽验槽：        4天    2003.12.19-2003.12.22

3、基础工程：       18天    2003.12.23-2004.1.9

4、冬季停工：       20天    2004.1.10-2004.1.29

5、一层框架主体：   10天    2004.1.30-2004.2.8

6、二层框架主体：   10天    2004.2.9-2004.2.18

7、三层框架主体：   10天    2004.2.19-2004.2.28

8、填充墙：         24天    2004.2.29-2004.3.23

9、屋面工程：       16天    2004.3.8-2004.3.23

10、外墙抹灰：      30天    2004.3.24-2004.4.22

11、内墙抹灰：      30天    2004.3.24-2004.4.22

12、楼地面工程：    30天    2004.4.3-2004.5.2

13、门窗扇安装：    16天    2004.4.23-2004.5.8

14、室外工程：      10天    2004.4.23-2004.5.2

15、外墙涂料：      15天    2004.5.9-2004.5.23

16、内墙涂料、油漆：30天    2004.5.9-2004.6.7

17、水电预埋工程：  84天    2004.1.30-2004.4.22

18、水电安装工程：  44天    2004.4.23-2004.6.5

19、竣工清理：       6天    2004.6.8-2004.6.13

20、交工验收：       1天    2004.6.14

第五节、主要分部分项工程施工方法

一、基础工程

施工顺序：土方挖运(甩项)→验槽→钢筋砼独立基础→柱间条形基础(毛石)→地圈梁、砖基础→回填土。

㈠定位、放线测量:

根据建设单位提供的定位坐标网和高程点确定工程线位置和±0.00标高。根据轴线及±0.00标高确定基础开挖位置、深度，四大角应设轴线及标高控制桩，用水泥砂浆砌筑，水泥砂浆抹面。放线完毕后作好定位放线记录及验线记录，邀请建设单位、设计单位及其他有关部门验收并签字。

㈡施工测量放线控制：

±0.00以下定位轴线的测设使用经纬仪采用外引外控法施工，即依建筑物外轮廓标将轴线外引至工程3—4m不易碰压处。设轴线控制桩，该桩以刻0有十字标的短钢筋制成，避免控制桩车轮等碾压损坏，以C20砼进行保护。

据此以上立位轴线的测设使用激光经纬仪。采取外引内控法施工。在一层顶板施工时，在顶板上表面（按高-0.03）预埋150×150×10铁件。

㈢基础土方开挖：甩项

㈣钢筋砼独立基础

⑴基础施工前首先按设计柱基尺寸放线，放线必须先通轴线，然后分别放柱基线。

⑵钢筋绑扎：底板钢筋应将主受力钢筋放在底层，副受力钢筋放在上层。柱子的插筋要安在基础的垫层上放线的位置插立，并用箍筋箍住。

⑶支模板：独立柱基的模板主要是侧模板，以承受砼的流动性的侧向压力。支模时要主模板后根，上侧撑住，这样浇筑混凝土时不会发生胀模、倒模。台阶式支撑时主要第二台要架起来，架起来的横担可支放在下面的模板上，然而四周箍紧，侧面支牢。

⑷浇灌砼：浇灌砼要做好材料准备、施工准备、钢筋、模板的验收，对基底要浇水湿润，清理杂物。施工中对混凝土主要抓住配合比准确，控制坍落度。独立柱基在一次浇灌完成不留施工缝。浇灌时主要防止柱子插筋偏位。完成后应及时养护，可覆盖草帘浇水湿润。

⑸将轴线、标高返到柱基上，并检查验收合格，再拆模回填土。施工中要做混凝土试块。试块要送标准养护室养护。

㈤毛石基础

1、基础砌筑前，应先检查基槽（或基坑）的尺寸和标高，清除杂物，并打好底夯。接着进行基础放线，放出基础轴线及边线，立好基础皮数杆，皮数杆上标明退台及分层砌石高度。皮数杆之间要拉上准线。

2、砌阶梯形基础，还应定出立线和卧线，立线是控制基础每阶的宽度，卧线是控制每层高度及平整，并逐层向上移动。

3、砌第一层石块时，基底要坐浆。石块大面向下。选择比较方正的石块，砌在各转角上，称为角石，角石两边应与准线相合，四角的角石要大致相等。角石砌好后，再砌里、外面的石块，称为面石，最后砌填中间部分，称为填腹石。砌填腹石时，应根据石块自然形状交错放置，尽量使石块间缝隙最小，然后再将砂浆填在空隙中，再根据各逢隙形状和大小选择合适的石块放入，用小锤轻击，使石块全部挤入缝隙中。禁止先放小石块后灌浆的方法。

4、接砌第二层以上石块时，每砌一块石块，应先铺好砂浆，砂浆不必铺满、铺到边，尤其在角石及面石处，砂浆应离外边约4—5cm，并铺得稍厚一些，当石块往上砌时，恰好压到要求厚度，并刚好铺满整个灰缝。

5、灰缝厚度宜为20—30mm，砂浆应饱满。

6、阶梯形基础上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的毛石应相互错缝搭接。

7、基础的最上一层石块，宜选胜较大的毛石砌筑，基础的长一层及转角处，交接处和洞口处，应选用较大平毛石砌筑。

8、毛石基础的转角及交接处应同时砌起。如不能同时砌筑又必须留槎时，应砌成斜槎。

㈥砖基础

砌筑砖基础前，应先详细阅读基础施工图，并要作垫层的施工准备。

1、施工前要检查放线：放线尺寸的允许偏差要符合规定要求，经过检查总尺寸线及局部或断面宽的尺寸线合格后，再进行对抄平立皮数杆的检查。

2、排砖、摆底：摆大放角关键要处理好转角、檐墙和山墙、内隔墙等交接槎部位。大放角的收退应按图纸实施。一般有：等高式大放角每两皮一收，每次收退60mm，间隔式大放角是两层一收及隔一层一收交错进行。

大放角排砖必须从转角开始，摆通后，在转角先盘砌几皮砖，作为批数标准(对照皮数杆)，按山丁檐路“规矩”摆通全墙身，再按盘角拉线(双面)进行大放角砌筑。

3、收退放角：砌筑时关键要掌握收退方法。收退应遵循“退台压顶”的原则，用“一顺一丁”的砌法。退台的每台阶上面一皮砖用丁砖。

4、基础正墙砌筑：当大放角收退结束，基础正墙开始砌筑。要利用龙门板上的轴线位置，拉线挂线锤在大放角最上皮砖面定出轴线(或中心线)的位置，为砌正墙提供基准。同时还应利用皮数杆检查一下大放角部分的砖面标高、皮数是否符合规定。正墙的第一皮砖应丁砖排砖砌筑。

基础墙墙身，对砖混结构上部墙体来说是起到承上启下的作用，因此对墙身的垂直平整度及机面的标高要很好的控制。在操作时一次盘角不要超过五皮砖为宜。并经常用线锤挂吊检查角的垂直度。

一般基础正墙砌到-0.07m时，要抹一层防潮层，并兼做找平层，厚约20mm。

5、各项工序结束后，应进行轴线、标高的检查。检查无误后，可以把龙门板上的轴线位置，标高水平线返到基墙上，并用红色鲜明标志。

6、检查若不在同一深度，应先砌深的，后砌浅的，砌至同一标高再收退大放角；凡检查图上有要留的洞口、管沟、地槽和预埋件，应在砌筑时留出。当洞口、管沟等宽度大于50cm时，上面应设置预制的钢筋砼过梁。
㈦防水砂浆抹灰

1、工程采用的砂浆品种必须按设计要求选用，砂浆的配合比和稠度等应经检查合格后，方可使用，拌制好的砂浆，应控制在初凝前用完。

2、抹灰前，砖、砼、等基体表面的灰尘，污垢和油渍等应清滁 干净，并应作基屋表面处理，随即分层抹灰，防止表面空鼓开裂。

3、抹灰前应先检查基体表面的平整度，并用与抹灰层相同的砂浆设置标志或标筋。

4、在砖墙阴角处，应做出R=150mm圆弧形。
㈧土方回填工程(甩项)
待基础工程验收之后，进行回填，回填采用蛙式打夯机，分层夯实，每层虚铺厚度为30厘米，打夯遍数为3-4遍，采取一定路线一夯压半夯，不得有漏夯的部位，犄角处可采用人工补夯。

每层填完夯实后，按要求用环刀取土样试验，试验数据、土取样组数应符合设计要求和规范规定。

基础强度达到足够回填土侧压力要求后，即可进行回填。回填土要分层铺垫，分层夯实，每层虚铺厚度控制在20-30cm，基础两边应同时对称回填。回填土中不应有大于5cm 的土块，以免影响回填质量。

二、主体工程

施工顺序：柱钢筋绑扎→柱支模、砼浇注→梁、板支模→梁、板钢筋绑扎、砼浇注→上层循环施工。(一层至三层)

㈠钢筋工程

⑴材质要求：工程中所用的钢筋必须要有质保书和出厂合格证，做好原材料试验，合格后方查进场使用。

⑵严格按钢筋绑扎质量要求施工。

a、绑扎钢筋前要认真熟悉图纸，并按设计要求和《规范》规定核对配料单，逐号进行加工绑扎要牢固，增高斜向拉筋和增加点焊，以提高骨架(网)强度和整体性，严禁有松动和变形现象。

b、柱头外甩出的外伸钢筋在利用箍筋加以固定，防止移位变形。

c、箍筋弯钩的角度是135°，平直长度要求≥10d，绑扎时应严格控制间距(注意加密区)、尺寸、规格，开口应错开，绑扎要牢固。

⑶XB钢筋

绑扎时必须保证受力钢筋不产生位移，双向受力钢筋全部扎牢，保证保护层的厚度，严格按《规范》施工。

①板的底部钢筋应伸入支座，且＞5d，中间支座上部钢筋(负筋)两端要弯直钩，尺寸按图纸要求。

②双向筋的底部钢筋：短跨钢筋在下排，长跨钢筋在上排。

⑷钢筋配制与绑扎

a、本工程所有钢筋根据建设单位提供的图纸及绑扎规范，现场加工。

b、钢筋进场根据施工进度计划，做到分期分批分别进入现场，并做到钢筋的维护工作避免锈蚀或油污，确保钢筋保持洁净。

c、构造柱、梁的箍必须呈封闭型，开口处设置135°弯头，弯钩长度不小10d(d为直径)。

d、所有板外围的两行纵横向钢筋的交接点，用铁丝、全部扎牢，其余部分可采用梅花型绑扎。

e、钢筋的数量、规格、接头位置、搭接长度，间距应严格按施工图纸绑扎。绑扎接头其绑扎点不少于三处。

⑸钢筋绑扎质量要求

a、钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。

b、钢筋的规格、形状、尺寸、数量问题，锚固长度，接头位置必须符合设计要求和规范规定。

⑹钢筋工程技术措施

a、钢筋进场必须有出厂合格证及物理试验报告，进场后，必须挂牌，按规格分别堆放。

b、对钢筋重点验收，柱插筋采用电焊固定，防止浇砼时位移，验收重点检查钢筋的品种，规格、数量、绑扎牢固、搭接着长度等逐根验收并认真填写隐蔽验收单，交监理验收校核签字，做到万无一失。
㈡、模板工程：采用竹胶模板

⑴模板支配：应刨光、拼缝，力求构造简单，装拆方便，便于钢筋的绑扎安装和砼的浇筑；必须确保构件的尺寸、形状、标高以及相互位置。构造柱支模前应将马牙槽内及柱根据杂物清除干净，并浇水湿润。

⑵模板的拆除：

①侧模：在砼强度达到40%，保证构件棱角不受损坏时，即可拆除。

②底模：一般构件在砼强度达到设计要求的75%，即可拆除，悬挑构件必须达到100%，方可拆除。

a、支撑系统用料间距不大于800mm，柱箍筋间距为750mm，转角处用钢筋套加大楔加固，并嵌钉子。简支梁的竖挡间距为800mm，顶端加斜撑加固，横向采用木拉条连接。

b、模板质量要求

模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，模板接缝严密。模板的实测允许偏差，其合格率严格控制在95%以上。

c、模板体系技术措施

⑴由于该工程进度较紧，主体施工时，模板配制一层，支撑柱配制二个标准层。

⑵模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度，特别注意外围模板、柱模、楼梯间等处模板轴线控制位置正确性。

d、拆模顺序为后支先拆，先支后拆，先拆非承重模板，原形拆在重模板。拆模时不要用力过猛过急，拆下来的模板要及时运走。拆钢模要逐层传递，不得抛掷，拆下后立即清理干净楼面，涂刷机油，按规格分类堆放整齐。
㈢、混凝土工程

为确保砼配合比的正确，在上料的必经之路，设台称二台，用于计量水泥、中砂、石子用量。

(1) 浇筑前，应先清干净模板内的杂物，木模板要浇水湿润，但不得有积水。

(2) 所有现浇构件在其咬合处，必须整体现浇，不得留置施工缝。施工缝应按《规范》规定留设，再次浇筑时要先铺至50至100mm厚的与原砼内成份相同的砂浆，本工程采用柱、梁、板每层连续浇灌的方法。

① 柱：施工缝留在基础顶面或楼面结构标高处。

② 梁：有主次梁的楼面布置应顺次梁方向浇筑，施工缝留在次梁跨中1/3范围。

③ 板：（非留不可时），单向板：留在平行于板短边的任何位置。

④ 楼梯：留在每跑水平垂直距离靠底1/3处。

(4) 混凝土施工中的质量控制及预防措施

a、对原材料的质量要严格把关，水泥要按甲方或监理公司指定的厂家进货。进场后应抽样复核，合格后方准使用。

b、砼浇筑过程中要保证钢筋位置的正确和保护层的厚度，绑扎垫块要牢固；当浇筑柱、梁以及主次梁叉处的砼时，用于此部位的钢筋比较密集，可用细石砼浇筑（宜提高一级标号），同时，振动棒头改为片式振动棒，并辅以人工捣固配合，以确保砼密实度。

c、凡卫生间墙四周均采用同标号砼翻起180mm高，厚度根据图纸要求确定。

d、浇筑高度超过3.00米时，采用串筒下落。柱、梁采用插入式振动器。现浇板选用插入式振动器振捣后，再用平板振动器振平，压实。及进弹引+500mm控制线，以控制梁底及现浇板标高，进而上翻到距楼板下皮100mm处，以此控制楼板标高。

e、施工人行道采用钢筋管搭设，高出上板面50公分，上铺脚手板，严禁在钢筋上行走。

f、养护：XB采用浇水养护，用草帘加以覆盖，养护时间不少于7昼夜。

㈣、楼层抄平放线

控制好标高、尺寸，对杜绝质量通病极其重要。具体作法：

⑴轴线：每层现浇板浇筑完结继续向上施工时，各条轴线利用经纬仪、线坠均要从四大角定位桩上引，并用刚尺实量细部。

⑵标高线：每层现浇板或框架柱完工后，将由下层标高引至上层框架柱上，具体做法是在框架柱上弹一条+0.2m的标高线，作为楼地面施工、水电安装的依据。

㈤、加气砼砌块工程

1、砌筑墙体时，应根据预先绘制的砌块排列图进行，并应设置皮数杆。

2、砌筑时应上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3，并应不小于150mm。如不能满足时，在灰缝中应设置2φ6钢筋或φ4钢筋网片加强，加强筋长度应不于50mm。

3、灰缝隙应横面竖直，砂浆饱满，垂直缝宜用临时夹板灌缝。不平灰缝厚度不得大于15mm，垂直灰缝不得大于20mm。

4、切锯砌块应使用专用工具，不得用斧子或瓦刀等任意砍劈。洞口两侧应选用规则整齐的砌块砌筑。

5、砌筑外墙时，不得留脚手眼。

6、加气砼砌块墙与框架结构的连接构造、配筋带的设置与构造、门窗框固定方法与过梁做法，以及附墙固定件做法等均应符合设计规定。门窗安装宜采用后塞口法施工。

三、脚手架工程

采用扣件式φ48钢管脚手架，架工要持证上岗，施工方法：施工准备→地基处理→铺设垫木板、安放底座→摆放扫地杆(贴近地面大横杆)→逐根树立杆→装扫地不横杆→安第一步大横杆→安第一步小横杆→挂设密目网→安第二步大横杆→安第二小横杆→挂设平网→架设临时斜撑杆→第三、四步大横杆和小横杆及密目网、平网→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板

⑴砌体阶段采用双排外墙脚手架和内提升架，外墙装饰采用钢管双排脚手架，外立面脚手架用密目网全封闭，安全网做平兜网，按安全规范标准GB59-99设置。

⑵架体必须与墙体连接可靠，不准在规范不允许留置的墙体部位，留脚手眼。

⑶架子底部要设通长垫板及铁脚，基底坚实可靠，设置排水沟。

⑷钢管要调直，扣件要灵活合格。

⑸脚手板不得腐朽，裂纹，材质符合要求，更不准探头，两端绑在架管上。

⑹安全网兜底挂，四周封严，挡脚板按规定设置牢固。

⑺架子搭设完毕，要经有关人员检查验收，验收合格并进行交接后使用。
四、楼地面工程

1、细石混凝土地面

⑴ 施工准备

垫层的基底情况、标高尺寸均经过检查并办完隐蔽预检手续。

埋在垫层中暖卫、电气等各种设备管线均已安装完毕，并经有关方面验收。

校核混凝土配合比，检查后用台磅称，并进行开盘交底。准备好混凝土试模。

⑵ 操作工艺

混凝土的拌制：后台要认真按混凝土的配合比投料，每盘投料顺序为石子→水泥→砂子→水，应严格控制用水量，搅拌要均匀，最短时间一般不少于90S。 

铺设前应按标准水平线用木板格在宽度不大于3m条形区段，以控制面层厚度。

铺设时先刷水灰比为0.4-0.5的水泥砂浆，并随刷随铺混凝土，用尺子找平。浇筑细石混凝土的塌落度不宜大于30mm。

细石混凝土面层宜采用机械振捣，必须振捣密实。采用人工捣实时，滚筒交叉滚压3-5遍，直至表面泛浆为宜。然后进行抹光和压光。

细石混凝土面层不宜留置施工缝。当施工间歇超过规定的允许时间后，在继续浇筑混凝土时，应对已凝结的混凝土接搓处进行处理，用钢丝刷子到石子外露，表面用水冲洗，并涂以水灰比为0.4-0.5的水泥浆，再浇筑混凝土，并捣实压平，使新旧混凝土接缝紧密，不显接头。

混凝土面层应在水泥初凝前完成抹平工作，水泥终凝前完成压光工作。

⑶ 混凝土的养护

细石混凝土地面浇筑完成后，应在12h内加以覆盖和浇水，养护时间不少于7d。浇水次数应保持混凝土具有足够的湿润状态。

⑷ 成品保护

在已浇筑的混凝土强度达到1.2Mpa以后，方可在其上走动人员和上部施工。在施工中，应保护好暖卫、电气等设备暗管，以及所立的门口，不得碰撞。垫层应根据设计要求预留孔洞、或安置固定地面与楼面镶边接件所用锚栓（件）和木砖，以免后来剔凿。

在有防水层的基层上施工时，必须认真保护好防水层，严禁小车腿和铁揪等硬物砸碰防水层，发现有碰坏处，一定修补合格后再进行下部位施工。

2、水泥砂浆面层

水泥砂浆面层有单层和双层两种做法。单层为20mm厚 1:2水泥砂浆；双层为12mm厚1:2.5水泥砂浆、13mm厚1:1.5水泥砂浆。

1、材料要求

⑴ 水泥：宜采用硅酸盐水泥、普通硅盐水泥，标号不低于325号。
⑵ 砂：应用中砂或粗砂，含泥量不大于3%。

2、施工作法：

⑴ 水泥砂浆面层宜在垫层或找平层的混凝土或水泥砂浆抗压强度达到1.2N/mm²后铺设。

⑵ 垫层或找平层表面应粗糙、洁净、湿润。在预制钢筋混凝土板上铺设，如表面光滑应予以凿毛。

⑶ 水泥砂浆应采用机械搅拌，搅拌不少于2min，要拌合均匀、颜色一致。其稠度（以标准圆锥体沉入度计）不应大于3.5cm。

⑷ 铺设时，预先用木板隔成宽小于3m的条形区段，并以木板作为厚度标准。先刷以水灰比为0.4~0.5的水泥浆，随刷随铺水泥砂浆，随铺随拍实，用刮尺找平，用木抹抹平，铁抹压光。抹平工作应在初凝前完成，压光工作应在终凝前完成。

⑸ 水泥砂浆面层如遇管道等产生局部过薄处，必须采取防止开裂措施，符合设计要求后，方可继续施工。

⑹ 水泥砂浆面层铺好后一天内应以砂浆或锯末覆盖，并在7~10d内每天浇水不少于1次。如室温大于15℃时，最初3~5d内每天浇水最少2次。

⑺ 水泥石屑浆面层的施工按水泥砂浆面层要求，其配合比为1:2，水灰比为0.3~0.4。要做好压光和养护工作。
3、卫生间地砖铺设。

⑴ 施工准备

材料进场后要根据要求抽样送检，合格方可使用。材料使用前，需要严格检验材料的规格、颜色，材料的登记应符合设计要求。

⑵ 施工工艺

工艺流程：基层清理弹线→贴灰饼标筋→铺结合砂浆→拉线铺砖→压平拨缝→嵌缝→养护。

基层处理：用钢丝刷、铁铲等工具将地面的杂物清理干净。然后用水冲刷去表面浮尘，落地灰等物。根据墙面的+500mm水平控制线，弹出地面的标高控制线，然后在房间的四周做灰饼，灰饼表面比地面标高控制低一面砖的厚度，再按灰饼标灰筋。

刷结合层砂浆：铺砂灰前应将基层湿润，刷一遍水灰比为0.5-0.4的水泥素浆，随刷随铺水泥：粗砂1：3体积比的干硬性砂灰，砂灰厚度一般控制在25mm以内，根据标筋的标高，用木抹子拍实，短托尺刮平，再用长刮尺通刮一遍，然后平整度应小于2mm，拉线测定标高及乏水，符合要求后，用木抹压实挫平。

在房间纵横两个方向排好尺寸，将缝宽度按设计要求计算在内，缝宽1.5-2mm，要求四周的砖对称，砖宽度应大于1/2地砖，根据计算的模数，确定砖数和缝宽放线。

铺地砖时，应先从里向外退着铺，每块砖必须有线靠紧，干铺砂灰平整度2mm，其高度应高出地面平线为宜，砂浆铺设的有效面积应大于实铺面积周边5mm以上，单块面砖铺贴好后应用模板或橡皮锤实敲、找平。两砖相邻差应小于0.5mm。找平、实敲后把砖轻轻拿起，将素水泥均匀的挂在砖的背面，然再放回原位置，实敲找平。并将一侧多余砂浆去掉，依次类推进行铺设。

嵌缝：铺完地砖后，待地面达到70%强度后进行嵌缝，先用水湿润同时用1:1的水泥砂浆嵌缝，颜色与面砖颜色相适宜。嵌缝应做到密实，平整光滑，同时用棉纱将地面擦拭干净，嵌缝后缝隙均匀、美观、大方。

⑶ 养护：嵌缝砂浆初凝后，应派专人用喷雾器浇水保湿，养护时间不得小于7昼夜。

五、屋面工程

1、基层及保温层施工

⑴基层处理：基层屋面必须清理干净，合格后方准作找平层。

⑵保温层施工：

①加强对保温材料的进场检查，检查密度、形状和强度。堆放场设在室内，搬运时应注意轻放，防止损伤断裂、缺棱掉角，保证外形完整。铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的，应锯平拼接使用。

②铺设板块状保温层应紧靠在需要保温的结构表面上，铺平、垫稳。

⑶找坡层：顺序从出水口位置放射线，按设计要求结构找坡。

⑷找平层施工：在防水层施工前，应做好水泥砂浆找平层，施工时应注意如下几点：

①操作前，先将基层洒水湿润，扫纯水泥浆一次，随刷随铺砂浆，使之与基层粘结牢固，无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。

②找平层表面平整光滑，其平整度用2m长直尺检查，最大空隙不超过5mm，空隙仅允许平缓变化，凹坑处应用水泥：砂：107胶=1：2.5～3：0.15砂浆顺平。

③基层与突出屋面的结构，如女儿墙、穿板管道等相连的阴阳角，应抹成均匀一致和平整光滑的小圆角，基层与檐口、天沟、水落口、屋脊等相连的转角，应抹成光滑的小圆弧，其半径控制在100～150mm之间，女儿墙与水落口中心距离应在200mm以上。

④水泥砂浆找平层压实抹光凝固后，应及时洒水养护，养护时间不得少于七天。

⑤找平层施工后，为避免收缩裂缝，每间隔4～6m设分隔缝，用小木条嵌缝，终凝前轻轻取出嵌缝条，或采用切割机切割，缝宽2cm，并及时嵌填密封材料。

2、TS-F防水卷材防水层

⑴加强对防水卷材的进场检验。首先检查卷材外观质量，检查其断裂、皱折、孔洞、剥离、边缘整齐情况及时否涂盖均匀等项目。在外观质量检验合格后，再取样送指定试验室进行物理性能试验，检查拉伸性能、耐热度、柔性及不透水性等项目，合格后方可使用。卷材粘结用的胶粘剂也应作物理性能的检验，重点检验其粘结剥离强度、剥水后粘结剥离强度保持率。

⑵防水层施工时，应选做好节点。附加层和屋面排水比较集中部位，如屋面与水落口连接处、檐口、檐沟、屋面转角等的处理，然后由屋面最低标高处向上施工。卷材铺贴时，宜平行于屋脊，并按照“先下后上”的原则铺贴。

⑶铺贴时上下卷材不得相互垂直铺贴，其搭接缝应注意上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开，在檐沟与屋面的连接处采用叉接法搭接，搭接缝应错开，接缝留在屋面侧面，不宜留在沟底。

⑷卷材防水层的搭接缝是屋面防水的薄弱环节之一，最易开缝而导致屋面渗漏，所以卷材搭接缝宽度是确保防水层质量的关键。粘合后再用压辊滚压一遍。

⑸伸出屋面管道

屋面交角处卷材的铺贴方法和立墙与屋面转角处相似，但应加铺两层附加层。

阴阳角处的基层涂胶后用密封膏涂封距角每边100mm，再铺一层卷材附加层，阴角处应全粘实铺，阳角处可采用空铺。铺贴后剪缝处用密封膏封固。
3、坡屋面贴波形瓦

⑴铺瓦前要选瓦。凡缺边、掉角、裂缝、砂眼、翘曲不平、张口缺爪的瓦，不得使用。通过铺瓦预排，山墙或天沟处如有半瓦，应预先锯好。

⑵挂瓦宜采用“一步九块瓦”方法，上瓦时九块平瓦整齐捆成一摞，均匀平稳地摆放在屋面上，位置就相互交错。

⑶整坡瓦面应平整，行列横平坚直，无翘角和强现象。

⑷脊瓦要在平瓦挂完后接线铺放。接口须顺主导风向。扣脊瓦要用1：2.5 石灰麻刀砂交铺座平实，其搭接缝用水泥石灰砂浆嵌填，缝口平直，砂浆严密。铺好的屋脊斜脊表观平直无起伏现象。

⑸钢筋混凝土基层上铺放平瓦时，前后坡应自下而上同时对称、分别分两层铺抹，待第一层干燥后再抹铺第二层，随抹铺平瓦。

⑹平瓦屋面的横、竖缝，一般不得用砂浆封堵。如需封缝时，封堵砂浆不应露出缝口之处，可浆砂浆嵌入瓦下，避免砂浆干缩开裂后，水从裂缝中渗入漏水。挂瓦时，操作人员应避免在瓦上行走。如必需时，脚应踩在瓦的端头，使瓦不被踩断。挂瓦过程中发现坏瓦，应及时剔除更换。

4、上人屋面铺地缸砖：参照卫生间地面镶贴作法。

六、门窗工程

㈠铝合金门窗

1、放线

铝合金门窗安装采用后塞口，结构施工期间，按设计洞口的尺寸留出。门窗框加工的尺寸应比洞口尺寸略小，门窗框与结构之间的间隙，应视不同的饰面材料而定。

放线时应注意以下几个方面：

⑴同一立面的门窗的水平及垂直方向应该做到整齐一致。这样，应先检查预留洞口的偏差。

⑵在洞口弹出门窗位置线，门窗可以立于墙的中心线部位。

2、固定门窗框

按照弹线位置，先将门窗框临时用木楔固定，待检查立面垂直，左右间隙、上下位置符合要求后，再用射钉镀锌锚固板固定在结构上。镀锌锚固板是铝合金门窗框固定的连结件。锚固板的一端固定在门窗框的外侧，另一端用射钉枪固定在密实的基础上。

锚固板应固定牢固，不得有松动现象。射钉选择要合理。锚固板的间距应不大于500mm。

3、填缝

对于较宽的门窗框，应专门进行填缝。填缝应达到密闭、防水的目的。用水泥砂浆填缝时，门窗框的外侧应刷上防腐剂。

4、门窗扇安装

门窗扇的安装，应在土建施工基本完成的情况下进行。门窗扇制作完毕后，安装时只要将扇就位即可。

㈡夹板门：

①夹板门进入现场安装前，必须具有出厂合格证，同时对其外观、尺寸等进行严格检查，达不到优良等级不允许安装施工。

②夹板门安装采用后塞口法，后塞门框前要预先检查。门洞口尺寸，垂直度及木砖数量，如有问题应事先处理。

③门框应用钉子固定在墙内的预埋木砖上，每边的固定点不少于两处，其间距不大于1.2m。

④在预留门洞口处，应留出门框走头的缺口，在门框调整就位后，封砌缺口。

⑤门扇安装前要检查门扇的型号、规格、质量是否事乎要求，如发现质量问题先修好或更换。

⑥安装前先量好门框的高低、宽窄尺寸，然后在相应的扇边上画出高低、宽窄线后，用粗刨刨去线外部分，再用细刨刨至光滑平直，使其符合设计尺寸要求。

⑦将扇放入框中试装合格后，按扇高的1/8，在框上按合页大小画线，并剔出合页槽，槽深与合面厚度相适应，槽底要平。

⑧门扇的安装留缝宽度及小五金的安装应符合有关标准规定。

七、装饰工程：

㈠、室内墙面抹混合砂浆

⑴施工顺序：基层处理→底层抹灰→中层抹灰→面层抹灰。

⑵施工方法：本工程装饰施工首先作样板间和样板户，经有关单位和人员验收达标后，方可大面积组织施工，按照“先上后下”的原则进行。

工艺流程：清理基层→墙面浇水湿润→贴灰饼→做水泥护角→墙面冲筋→抹底灰→中层抹灰→面层抹灰。

①贴灰屏饼：抹灰层厚度不小于7mm，灰饼采用1:3水泥砂浆做成5厘米见方的形状。
②墙面冲筋；用与抹灰层相同的砂浆冲筋，筋宽约为5厘米左右，1.2~1.5米做一道。
③抹底灰：冲完筋约2小约左右抹灰，先薄薄抹一层底子灰，接着分层装至筋找平，再垂直刮找一遍，搓毛检查墙面垂直与平整度。
④抹罩面灰：厚度约2厘米，按先上后下顺序进行，再压实压光。
⑶质量要求；

①操作时首要清理好基层，并提前一天浇水湿润，抹灰砂浆要随抹随用，材料要合格，配比要正确。各抹灰层与基层之间粘结牢固，无空鼓、脱皮、爆皮和裂纹等缺陷。

②表面光洁平整，无明显抹纹，阴阳角垂直方正，门窗框四周分层嵌填密实。

③室内墙面、柱面的护角高度不低于2m。门窗洞口的两竖边(全高)做水泥砂浆护角。
㈡、外墙水泥砂浆抹灰

⑴清理墙面，对外墙外凸小型构件做造型整理。

⑵外墙每次抹灰施工缝留设在窗台或窗顶部位。

⑶抹灰前要提前养护墙面，抹灰配比均匀，预防开缝。

⑷墙面抹灰基层要用靠尺刮平，面层要一次性完成。
㈢、内墙仿瓷涂料工程

⑴涂料工程基体或基层的含水率不得大于8%，木制品含水率不得大于12%。

⑵涂料工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉分，起皮和裂纹。

⑶表面不应流坠，不显刷纹。

⑷基层表面的灰尘，污垢，溅沫和流痕应清除干净。

⑸表面光滑平整不应有明显按装，颜色一致，线角顺直，不得有碎弯，踢脚线上口平直分色线一致。

⑹涂料严格按照使用说明书的要求进行施工，不得随意变动。

㈣、卫生间镶贴瓷砖墙裙

①底子抹完后，一般养护1-2d方可镶贴面砖。

②根据设计要求，统一弹线分格、排砖，一般要求横缝与窗台一平。如按整块分格，可采取调整砖缝大小解决，确定缝子的大小做米厘条(嵌缝条)，一般宜控制在8-10mm。根据弹线分格在底子灰上弹上垂直线。

③用瓷砖做灰饼，找出墙面、柱面等横竖标准，阳角处要双面排直，灰饼间距不应大于1.5m。

④镶贴时，在瓷砖背后满铺粘结砂浆，镶贴后，用小铲把轻轻敲击，使之与基层粘结牢固，并用靠尺方尺随时找平找方。贴完一皮后须将砖上口灰刮平，每日下班前须清理干净。

⑤在与抹灰交接的窗心墙、柱子等处先抹好底子灰，然后镶贴瓷砖。罩面灰可在瓷砖镶贴后进行。瓷砖与抹灰交接处做法可按设计要求处理。

⑥缝隙子的米厘条(嵌缝条)应在镶贴瓷砖次日(也可在当天)取出，并用水冼净继续使用。在瓷砖镶贴完成后一定流水段落后，立即用1：1水泥砂浆(砂子需过窗纱筛)勾缝。

⑦整个工程完工后，可用盐酸溶刷表面，并随即用水冲洗干净。
㈤、外墙刷涂料

1、施工准备

涂料刷漆前，基层表面必须干燥，表面含水率不宜大于8%。

涂料工程施工过程中应注意气候条件的变化，当遇有大风、雨、雾情况时，不可施工。

涂料施工前，根据设计要求应做样板，一直保持到竣工时为止

  2、工艺要求

涂料的工作稠度须加以控制，不可过稀、过稠，使其在涂刷过程有流坠、不显刷纹。

施涂涂料时，后一遍涂料须待前一遍涂料干燥后进行：每一遍涂料必须涂刷均匀，各层必须结合牢固。

涂料工程使用的腻子应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。腻子干燥后，要打磨平整光滑，并清理干净，外墙应用具有耐水性能的腻子。

㈥、外墙局部镶贴黄灰色文化石

⑴ 按设计要求挑选规格、颜色一致的材料，使用前应在清水中浸泡2-3小时后阴干备用。底子灰抹后，一般养护1-2天方可进行镶贴。

⑵ 镶贴前要找好规矩，用水平尺找平，校核方正，算好纵横皮数和镶贴块数，定出水平标准进行预排并弹线。

⑶ 选用同厚度石板按粘结层厚度用混合砂浆贴灰饼，贴灰饼时，将板的棱角翘出，以楞间作为标准，上下用托线板挂直，横向用长的靠尺板或小线拉平，灰饼间距2.5米左右，在门口或阳角外的灰饼除正面外，靠阳角的侧面也要挂直。

⑷ 铺贴石板时，湿润墙面后，再根据已弹好的水平线，在最下面一层石板的下口放好垫尺板，然后用水平尺检验，作贴第一层石板的依据，贴时一般由下往上逐层粘贴。
八、给排水工程

1、主要施工工艺

⑴室外管道：材料检验→管沟开挖→管沟清理→管道防腐→管道敷设检查→管道敷设→管道验收→分层回填夯实

⑵室内给水管道：施工准备→ 材料检查验收→ 测量下料理 →管件组对联支架制做 →管道连接 →试压冲洗→ 管道验收

⑶室内排水：制料→ 管道施工准备→ 材料检验 →测量下料理出 →支架制安 柔性抗震联接 →安装就位 →卫生洁具安装→ 通水通球试验

2、主要施工方法及技术要求

⑴排水管线的施工

室外排水管，施工前一定要对铸铁管材进行认真的检查，发现有砂眼，裂纹的禁止使用。准确测量放线后进行管沟开挖，开挖宽度以于可敷管径300mm为宜，开挖管沟应避免在雨天进行，开挖后就清除淤泥、石块、树根等杂物。

水泥砂浆接口由硅酸盐水泥加矾二水石膏混合而成，接口配比为1:1，水泥点重量的28-30%，砂子粒径为0.5-2.5mm，使用前用水淘洗，清除杂物。加水拌成的填料须在0.5小时完成。

埋地管线连接完后，应按设计要求进行通水试验，待试水合格后，进行分段回填，回填前应对回填土中的大块及坚硬物质清除，回填土含水量不得超过35%。

⑵室内给水安装

①施工准备：

熟悉图纸，深刻理解设计意图。

熟悉产品材料的性能特点。

按要求准备专用工具和配件及管材。

学习规范和规定，掌握具体条款，严格控制具体部位尺寸。培训操作人员。

设备定位，根据草图对照现场，确定卫生设备位置和标高（确定空间座标），确定水支管留口位置。

根据支管留口位置，现场测量长度，将管子下料，下料时测量长度要准确。

按现场测量的路线和各管道规格要求，将管子和管件合理连接在一起，保证管段在水平面上无折弯。

②水立、干管安装：

根据图纸要求，准备工具和材料。

测量管子敷设线路，弹线栽支架。

将管子按各管段要求截断。

按各管断安装完毕后，全系统进行试压试验。在设计要求压力下不渗不漏，10分钟内压力降不小于0.05MPa为合格。

③冲洗：用清水冲洗，当冲洗清洁时为冲洗合格。

PP-R管的安装

所有PP-R 及管件规格品种应符合设计要求，管道的壁薄厚要符合规定要求，其胶粘剂要有严格的检测出厂证明。

排水管道的横管与横管、横管与主管的连接应采用45°三通和45°弯头连接，并应在垂直段顶部设清扫口。

排水立管应每两层设置一个检查口，但在最低层和有卫生器具的最高层必须单独设置，其高度由地面检查口中心一般为1米，并应高于该层卫生器具是边缘150cm，检查口的朝高应便于检修。

在连接两个及两个以上大便器或三个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口，当污水管在楼板下悬吊敷设，可将清扫口设在上一层楼地面上，污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离，不得下于200mm。若污水管起点设置堵头代替清扫口，与墙面距离悄不得小于400mm。

九、电气工程 

1、照明回路由配电间低压配电柜单独提供电源并在各层配电小间内设双电源互投装置，保证公共照明为一级负荷。各照明处及疏散处均设有火灾事故照明（内设应急电源）应保证在断电后30分钟应急供电，确保安全疏散。照明动力系统配电系统。正常时一路电源工作一路电源备用，当主电源因故停时备用电源可自动投入以保证一级负荷正常供电。一级用电设备采用自动开关控制7.5KW及以上电动机采用藕减压控制启动。

2、建筑物防雷及接地

在建筑物层顶设避雷网，同时与建筑物外墙外墙柱内主筋焊接，利用引主筋（每柱两根）作避雷网引下线，引下线主筋接头一律焊接。同时每个引下线与接地极作可靠焊接，每层结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成均压环，接地极是利用建筑物基础钢筋网，整个建筑物形成一个网对雷电起均压和防侧周作用。接地包括：防雷接地、消防报警接地、配电系统接地，根据各种装置的接地电阻小于1欧姆。

第六节、施工保证措施
一、质量保证措施

1、牢固树立质量第一的指导思想，坚持搞生产，必须抓质量，谁施工谁负责的原则。防止发生重进度轻质量的工作作风。保证达到质量目标。

2、严格做到施工按规范，操作按规程，验收按标准，关键部分做好重点控制，提前做好各种交底工作(特别是针对质量通病要有防范措施)，使操作者熟知设计要求、技术规范、操作方法和质量标准，使质量管理标准化、规范化、程序化。

3、公司以责任制的形式把质量目标层层分解落实，建立起以质量为核心的保证体系，实现全员管理。使每个人都明确自己在质量管理中的具体任务、责任和权力，做到质量工作事事有人管，人人有责任，使工程质量始终处在受控之中。

4、施工过程中除了坚持行之有效的“三检”制度外，再建立由甲方、乙方、监理(监督)方共同参加的联合验收制，做好各个工序的检查控制，不得缺工少序。对检查出的问题，一是查明原因，追查责任，二是坚持推倒重来，不留后患。

5、技术员应做好技术交底工作，该工程应在施工前分项目、分工种、分重点地进行，特别对于质量通病，要有说明和防范措施。交底后要仔细检查落实执行情况。

6、加强隐蔽工程检查验收工作，凡是隐蔽项目均应及时做好检查、验收、签证。各工种之间、各工序之间均应进行验收和交接，把质量隐患消灭在成活之前。

7、提高材料员的业务素质，落实材料员的责任，严格原材料的试验制度，杜绝人情材料和关系材料，不合格的材料严禁进场，更不得使用。

8、严格计量管理，设立专人管理，发现问题及时纠正。按规范标准做好砂浆、砼试块的制作，并及时送检。

9、实行样板引路示范制度，在每个分项工程施工前，先做样板，经验收达到优良标准后再以此为标准大面积展开，争取一次成优。现场成立QC小组，针对质量通病进行攻关活动，在本工程上杜绝质量通病。

10、在施工中，认真贯彻业主和监理单位已建立的质量控制、检查、管理制度，并据此开展工作，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的原则。使业主及监理工程师的一切指令得到全面执行，维护好业主及监理工程师的权威性。

11、对班组实行定段、定量、优质、优价承包，从而调动工人的积极性，同时也增强工人的责任心。

施工组织设计审批制度：

1、施工组织设计必须要有项目经理、生产副经理、项目工程师、项目会计师、项目经济师、安全员、材料员等有关人员的签字。

2、施工组织设计必须在工程实施前15天报工程管理部技术质量科，由工程管理部主任工程师审批后上报公司及总工程师审批。

3、施工组织设计必须经各级审批并按审批意见进行修改完善，经上报同意后方可进行施工。

技术复核、隐蔽工程验收制度：

1、技术复核应编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

2、技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

3、凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存。其主要内容如下表所示：

施工阶段的级配及试块管理制度：

1、凡在设计图纸中标明强度等级的混凝土、砂浆均属级配管理范围。

2、管理职务分工：

⑴项目工程师负责混凝土、砂浆强度评定(数理统计与非数理统计)。

⑵项目技术员负责级配申请的复核，签发配合比通知单。

⑶施工员负责开具级配单申请单，负责计量工作的检查与监控。

⑷项目试验工负责接受配合单，并根据通知单校验磅称等计量器，负责向施工组进行级配交底、中途抽查，负责现场试块制作、养护及送试工作。

⑸技术质量科的试验员负责试块的试压及填表工作，监督现场试块制作及“三磅”执行。

	分部分项
	检验验收内容

	钢筋多种
	规格、数量、位置、形状；接头型式、位置、尺寸；埋件数量、位置、规格及代用情况；钢筋支架详图

	悬挑结构
	结构剖面图，注明钢筋规格、数量及形状等

	防水工程
	屋面、地面防水层措施、质量情况

	上下水管
	位置、标高、坡度、试压、通水试验、焊接、防锈、防腐

	暗配电气线路
	位置、规格、标高、弯度、接头、电缆耐压绝缘试验、地线、接地电阻等

	其  他
	完工后无法进行检查的工程，重要结构部位和有特殊要求隐蔽工程


技术、质量交底制度：

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分如下几个方面：

1、当项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并督促建设单位组织设计交底会。

2、施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，找出监控部位及监控要点。

3、本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人(生产经理、施工员、关砌、翻样)在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

二级验收及分部分项质量评定制度：

1、分项工程施工过程中， 各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

2、分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由工程管理部技术质量科专职质量员核定。

3、项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

4、工程管理部技术质量科对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目经理负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到技术质量科。

5、分部工程质量核验前项目工程师必须提前5天填写好工程核验单，并经项目经理、建设单位、设计单位确认签证后交工程管理部技术质量科。技术质量科核实后上报公司技术质量部及质监站申请核验。

现场材料质量管理：

1、严格控制外加工、采购材料的质量

各类建筑材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

2、搞好原材料二次复试取样、送样工作

水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验；进口钢筋除物理试验外还需进行化学成份分析及可焊性试验；所有防水材料必须进行取样复试；存放期超过3个月的水泥重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

工程质量奖罚制度：

1、承包方遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工班组进行全面质量管理和追踪管理。

2、凡各施工班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，承包方有权对施工班组进行处罚，处罚形式为整改停工、罚款直至出本工地。

3、凡各施工班组在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，承包方可对施工班组进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖励。

4、承包方在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、市质监站抽查、评定质量等形式作为依据。

二、安全保证措施

1、成立以项目经理为首的由专职安检员，队长、班组安全组成的安全保证体系，建立健全各项安全生产管理制度，严格执行国家有关安全生产法律、法规。

2、组织职工安全生产知识、安全规章制度及安全操作规程，增强安全意识提高安全生产技能。

3、现场配备足够的安全防护器材、工具、如安全网、安全带、安全帽、防风镜、消防器以满足安全生产需要。

4、严格执行国家颁发的“施工现场安全操作规程”以驻公司制定的有关管理责任制和奖惩办法，并落实专人负责。

5、进入施工现场的施工人员必须按规定正确使用劳动保护用品，不得声违章作业，加强高空作业的安全保护，定期检查，杜绝违指挥，违章作业。

6、所有的机械要派专人使用、保养、施工前要按操作规程进行检查。
7、特殊工种上岗前要进行专业培训，考试合格后持证上岗，使用塔吊时要有专人指挥，吊运材料，起吊时下方不得有人，司机与指挥人员要统一信号。
8、严格执行安全奖罚分明。
9、各分项工程施工时，要有安全技术交底，并有相应的安全技术措施。  

10、现场施工要有专人负责，漏电线路按“三相五线制”架设，落实“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，保证安全用电。

11、现场配足够的消防器材，并做到布局合理，设专人负责保护，消防工具不得挪作他用。

    12、现场不准存放易燃材料，明火作业要招待用火制度，电焊作业时，作业清除易燃物，做到人走为灭。

    13、氧气瓶、乙炔瓶瓶间距不得小不于5米，两瓶同时作业时间距不小于10米。

三、保证工期的措施

工期目标：180天内完成并移交整个工程。

1、正式开工前充分做好人员、工具、机械、材料、资金和生活服务设施及停电、停水等的准备工作。在施工过程中，应有计划地组织材料、设备以及人员的进场，以保证工程的顺利进行。

2、在施工组织和工期安排上，针对各分部分项的不同特点，动用网络计划技术，科学分析、合理穿插使工程进度安排达到最理想的程度，最大限度地发挥科学指导生产的能动作用。

3、施工中尽量利用机械，充分发挥管理人员的聪明才智，积极推广应用新技术、新工艺、新材料。全面提高工人的素质水平。做到高效、低耗、高速、优质。

4、本工程推行以工期、质量和安全为主要内容的经济承包，充分体现按劳取酬。实行目标管理，兑现承包合同，并适当投放工期奖，发挥这一杠杆作用，提高干群的积极性。

5、为确保工期，我公司建立质量保证体系，实行质量包干制度，坚决杜绝返工现象，避免因返工造成的延期。

6、确保总工期的严肃性，并不断修正阶段性的实施计划，做到长计划短安排。坚持每周一次进度例会，分析存在的问题，研究制订措施，努力实现各阶段的计划目标。

7、该工程在施工期间，如业主的资金暂时不到位，我公司将克服困难，保证不停工，也不以此为理由拖延工期，积极地帮助业主解决问题，保证工程进度。

8、对该工程建设施工，公司采用四个单列、五个优先，即在公司内部实行计划、材料、资金、设备单例，不与其他工程混合，劳力、资金、材料、设备、工具优先使用，确保工程工期。

9、本项目管理部门每周提出工作简报，向业主和各有关业务单位，反映通报工程进度情况和需要解决的问题，使有关各方了解工程的情况，及时解决施工中遇到的困难和问题，并协助业主协调与社会各界的关系，以确保工程进度。
四、文明施工措施

现场场容、场貌布置

1、现场布置图

必须根据现场总平面布置图进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工基础、结构、装饰等不同阶段进行场地布置和调整。

2、道路与场地

道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；建筑物周围应浇捣散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的杂物及散物；场地排水成系统，并畅通不堵。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。凡市区沿道路的建筑工地周围，应设不低于2米的遮挡围栏。

3、班组落手清

班组必须做到操作落手清，随作随清，物尽其用。在施工作业业时，应有防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

4、大堆材料

砂石分类、集中堆放成方，底脚边用边清。砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁、灰不外溢，渣不乱倒。

5、周转设备

施工设施设备、大模、砖夹等，集中堆放整齐。大模板对放稳，角度正确。模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。竹木杂料，分类堆放，规则成方，不散不乱，不作它用。

6、水泥库

袋装、散装不混放，分清标号，堆放整洁，目能成数。有制度，有规定，专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物帐相符。库容整洁，无“上漏下渗”。

7、构配件及特殊材料

钢材、成型钢筋，分类集中堆放，整齐成线。钢木门窗框扇、木制品分别按规格堆放整齐，木制品防雨、防潮、防火，埋件铁件分类集中，分格不乱，堆放整齐。特殊材料(包括安装、装潢、装饰、保温及甲供、自购)均要按保管要求，加强管理，分门别类，堆放整齐。

生活卫生:

⑴生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专(兼)职管理人员和保洁人员，落实责任制。

⑵ 施工现场须设有茶水停和茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备(除消滤水外)。

⑶工地有男女厕所，有便溺设施，落实专人管理，保持清洁无害。

⑷工地有男女更衣室，有防窃措施，保持室内清洁。

⑸工地设浴室，保证供水，保持清洁。

⑹现场落实消灭蚊蝇承包措施，与承包单位签订检查监督约定，保证措施落实。

⑺生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。

五、环保措施

1、积极宣传环境保护法规，强调环保意识。

2、合理使用机械，防止噪声扰人。对环境污染尤其是噪音污染进行严格的监控。并请环保部门进行检测，确定噪音污染的程序，并加强噪音设备采取封闭、限时使用，增加降噪设备等措施，最大限度的降低噪音污染。严格遵守环保部门的规定，在22时至次日6时不进行超过国家标准噪声限制的作业。

3、加强灰尘处理措施，把污染降到最低标准。

4、建筑垃圾要及时处理，能利用的尽量利用，不能用的要按规定运往指定地点。

七、冬季施工措施

根据《建筑工程冬期施工规程》的规定和泰安市有关规定，室外气温连续5天低于5℃，且最低气温低于-3℃。建筑工程施工应采取冬期技术措施，现场成立冬期施工质量、安全管理领导小组，小组成员明确分工，各负其责，认真做好冬季施工工作，确保工程质量目标的实现及施工进度的顺利进行。

1、准备工作：

⑴提前做好混凝土、混合砂浆的冬季施工配合比的试配试验，购买测温计及混凝土冬施试模，搭设混凝土试块标准养护棚室，做好混凝土冬期施工的测温记录及混凝土试块保温养护的准备工作。

⑵由专人负责掌握天气预报工作，及时收集气象预报资料，并及时报告领导小组和施工现场，以便采取必要的防护措施，防止寒流突然袭击。

⑶做好冬季施工培训工作，进入冬季施工前，对从事试验、测温、保温及外加剂配制人员组织培训，进行学习。

⑷做好冬季施工器材和材料的准备工作，混凝土施工用抗冻剂及保温用草帘子要根据施工进度及工程用量提前进场。现场施工用水管道应埋深于地面以下不少于50cm，楼层自来水管道要用草帘子包裹不少于三层。水龙头管道砌保温池，内填锯沫等保温材料，外抹水泥砂浆面层。

2、冬季施工的技术措施

混凝土工程

⑴本工程混凝土冬季施工采用蓄热法和掺加早强防冻剂相结合方法。用蓄热法时对32.5普通硅酸盐水泥，水的加热温度不得大于80℃，骨料的加热温度不得大于60℃，使用混凝土的出温度不低于15℃。

⑵专人负责混凝土抗冻早强剂的掺加，严格按配比进行。混凝土骨料必须清洁，不得含有冰雪等冻结物。

⑶混凝土到达现场后，要及时测量温度，当混凝土入模温度低于5℃时，混凝土不得使用。及时测试并记录混凝土的入模温度及浇筑成型时的温度。混凝土成型时的温度不得低于热工计算的5℃。

⑷混凝土浇筑时，从一端向另一端推进，缩短每个混凝土浇筑长度，减少混凝土热量的散失。遇有大雪天气，先用热水融化模板上积雪后浇筑混凝土，已浇筑的混凝土应覆盖保温。

⑸浇筑好的混凝土应立即覆盖草帘子三层及塑料布一层保温，楼梯平台及踏步等人员经常挠动处覆盖多层草帘子，并适当用绑扎丝将草帘子与落地架管固定，以达到保温效果，使混凝土在受冻前强度不得低于标准强度的40%，掺防冻外加剂的混凝土受冻临界强度不得低于3.5Mpa。

⑹施工过程中除做28天强度的标准试块外，尚应增设不少于两组与结构同条件养护的试块，分别用于检验受冻前的混凝土强度及转入常温28天后混凝土强度。

⑺工地设混凝土试块养护专用养护室，专人负责混凝土试块的制作及养护工作。养护室内下铺设保温材料，使室内温度控制在20℃±3℃左右，空气湿度控制在90%以上。

八、季节施工措施：装饰工程收尾阶段遇到麦收季节，对工程的按期交付使用影响不大。

九、成品保护措施

1、制定成品保护奖罚制度，加强对施工现场人员的成品保护教育，提高成品保护意识。

2、根据楼层装饰特点，划分区域，设专人负责成品保护。
3、在加工、存放、吊运过程中，对成形的钢筋应加以保护，以防变形，严禁踩踏绑扎好的现浇板钢筋，砼浇筑前必须搭设马蹬筋，铺设跳板，浇筑砼时不要将砼过多集中堆放。

4、使用后的模板必须逐块进行调整、清理、堆放，并挂牌标识，拆下的模板不得从高空往下扔，不得随意碰挂已组装好的模板。

5、严格按施工顺序施工，合理安排各施工工序，减少对成品的污染和破坏。

6、对即将完成装修的房间要及时封闭，专人负责掌握钥匙。施工班组工序交接时，要对成品情况进行检查验收登记，并做好记录，如有损坏，要查清责任。

7、加强对原材料、成品及半成品的保护工作，木门框安装完后，要在门框边钉木条，以防碰撞，铝合金门窗安好后要用胶带纸等加以保护，各种易碎、易污染的材料要加橡胶或箱体进行保护，严防因损坏影响工期。

十、地下管线及其他地上、地下设施的保护措施

1、编制实施性施工组织设计时，应详细阅读，熟悉地下管线设施图纸资料，熟悉地下管线，把保护地下管线及其他地上、地下设施作为重要内容写入。

2、施工过程中发现管线、设施现状与交底内容资料不符或直接出现危及管线、设施安全等异常情况时，立即通知建设单位和有关部门到场研究，未有结论前，不得擅自处理。

3、建立由项目部、施工队和各班组的兼职保护员组成的地下管线及地上、地下设施监护体系，把保护措施落到实处。

4、一旦发生损坏事故，立即通知有关单位进行抢修，并积极组织力量协助抢修工作，同时上报上级部门和建设单位。

第七节、拟投入的主要施工机械设备及三大具表
	序号
	机械设备或

设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造
年份
	额定功
率kW
	用于施工

部位
	进出场日期

	1
	塔  吊
	QTZ-20
	2
	泰安
	2000
	30
	主体阶段垂直运输
	2003.12.20-2004.3.31

	2
	物料提升机
	WJ80/80
	2
	自制
	2000
	
	装饰阶段垂直运输
	2004.3.1-2004.5.10

	3
	砼搅拌机
	JZC350
	2
	泰安
	2001
	3.8
	砼搅拌
	2003.12.21-2004.3.31

	4
	砂浆搅拌机
	UJW200
	2
	临沂
	2000
	2
	砂浆搅拌
	2004.3.1-2004.5.31

	5
	钢筋切断机
	QJ-40A
	1
	泰安
	2000
	2.2
	钢筋工使用
	2004.3.1-2004.3.31

	6
	钢筋弯曲机
	GW-40
	1
	泰安
	2000
	4
	钢筋工使用
	2004.3.1-2004.3.31

	7
	钢筋拉直机
	JD12
	1
	泰安
	2002
	2
	钢筋工使用
	2004.3.1-2004.3.31

	8
	钢筋对焊机
	
	1
	威海
	2000
	
	钢筋工使用
	2004.3.1-2004.3.31

	9
	砼振动棒
	HEGP-70A
	4
	泰安
	2001
	5
	砼振捣
	2004.3.1-2004.3.31

	10
	电  锯
	
	1
	日本
	1999
	
	木工使用
	2004.3.1-2004.3.31

	11
	电  刨
	
	1
	泰安
	2000
	4
	木工使用
	2004.3.1-2004.3.31

	12
	平板震动器
	
	1
	济南
	2000
	
	砼振捣
	2003.12.20-2003.12.30

	13
	蛙式打夯机
	
	2
	济南
	2001
	
	地面夯实
	2004.4.1-2004.4.10

	14
	电焊机
	
	2
	济南
	2001
	3
	栏杆焊接
	2004.4.10-2004.4.30

	15
	切割机
	
	1
	
	1998
	1
	墙地砖切割
	2004.3.20-2004.5.10

	16
	水准仪
	
	1
	
	2000
	
	施工测量
	2003.12.18-2004.6.14

	17
	经纬仪
	
	1
	
	2000
	
	
	2003.12.18-2003.12.30

	三  大  工  具

	
	名    称
	型号规格
	数量
	备  注

	1
	钢架管
	L=6m、3m、1.5m
	100T
	按需进场

	2
	架  板
	6000×300
	300页
	按需进场

	3
	钢排木
	
	30T
	按需进场


第八节、劳动力计划表

	序号
	工种
	基 础
	主 体
	屋面
	门窗
	装 饰
	水电

安装
	竣工

清理

	1
	瓦工
	30
	40
	30
	
	40
	
	

	2
	砼工
	20
	20
	
	
	
	
	

	3
	钢筋工
	20
	20
	
	
	
	
	

	4
	木工
	30
	30
	
	30
	
	
	

	5
	机械工
	5
	5
	4
	
	
	
	

	6
	架工
	
	15
	
	
	20
	
	

	7
	防水工
	
	
	10
	
	
	
	

	8
	抹灰工
	
	
	20
	
	40
	
	

	9
	油漆工
	
	
	
	
	30
	
	

	10
	水工
	2
	4
	
	
	
	15
	10

	11
	电工
	4
	6
	
	
	
	20
	10

	
	合计
	111
	140
	64
	30
	130
	35
	20


第九节、临时用地表
	序号
	用  途
	面积(m²)
	位  置
	需用时间

	1
	门卫
	15
	详施工平面布置图
	2003.12.18-2004.6.14

	2
	办公室
	45
	…
	2003.12.18-2004.6.14

	3
	会议室
	20
	…
	2003.12.18-2004.6.14

	4
	仓库
	20
	…
	2003.12.18-2004.6.14


	5
	水泥库
	20
	…
	2003.12.18-2004.6.14

	6
	钢筋加工棚
	40
	…
	2003.12.20-2004.3.31

	7
	木工加工棚
	40
	…
	2003.12.20-2004.3.31

	8
	搅拌机棚
	20
	…
	2003.12.20-2004.3.31

	9
	卷扬机棚
	20
	…
	2004.3.1-2004.5.10

	10
	厕所
	20
	…
	2003.12.18-2004.6.14

	11
	临时用地
	360
	详施工平面布置图
	2003.12.18-2004.6.14

	
	合计
	620
	
	


第十节、门窗计划表

	类别
	编号
	洞口尺寸
	数  量
	图集号
	备  注

	
	
	宽
	高
	
	
	

	门
	M-1
	3700
	2900
	2
	
	铝合金卷帘门

	
	M-2
	3450
	2900
	1
	
	铝合金卷帘门

	
	M-4
	3420
	2900
	1
	
	铝合金卷帘门

	
	M-6
	3000
	2900
	1
	
	铝合金卷帘门

	
	M-1-1
	3700
	3000
	2
	
	铝合金卷帘门

	
	M-1-2
	3700
	3100
	2
	
	铝合金卷帘门

	
	M-1-3
	3700
	3200
	2
	
	铝合金卷帘门

	
	M-1-4
	3700
	3250
	2
	
	铝合金卷帘门

	
	M-1-5
	3700
	3150
	2
	
	铝合金卷帘门

	
	M-2-1
	3450
	3000
	2
	
	铝合金卷帘门

	
	M-2-2
	3450
	3100
	2
	
	铝合金卷帘门

	
	M-2-3
	3450
	3200
	2
	
	铝合金卷帘门

	
	M-3-3
	3670
	3200
	1
	
	铝合金卷帘

	
	M-3-4
	3670
	3350
	1
	
	铝合金卷帘门

	
	M-3-7
	3600
	3050
	1
	
	铝合金卷帘门

	
	M-4-3
	3420
	3200
	1
	
	铝合金卷帘门

	
	M-6-1
	3000
	3200
	1
	
	铝合金卷帘门

	
	M-6-2
	3000
	3350
	1
	
	铝合金卷帘门

	
	M-6-3
	3000
	3050
	1
	
	铝合金卷帘门

	
	M-7
	750
	2100
	2
	L92J601
	普通木门

	
	M-7-1
	750
	2200
	2
	L92J601
	普通木门

	
	M-7-2
	750
	2300
	2
	L92J601
	普通木门

	
	M-7-3
	750
	2400
	2
	L92J601
	普通木门

	
	M-7-4
	750
	2550
	2
	L92J601
	普通木门

	
	M-7-5
	750
	2450
	2
	L92J601
	普通木门

	
	M-12
	900
	2000
	30
	L92J601
	铝合金平开门

	窗
	C-1
	2600
	1700
	30
	L89J602
	铝合金窗 窗台高900

	
	C-2
	1500
	1100
	30
	L89J602
	铝合金窗 窗台高900

	
	C-4
	2000
	
	4
	L89J602
	铝合金窗 窗台高1100

	
	C-5
	2600
	
	2
	L89J602
	铝合金窗 窗台高1100


第十一节、用水、用电计划

1、施工用水计划；

主体施工阶段用水量较大，单位体积砼用水N1=200L/m³，日平均浇注砼Q1=60m³，每天工作时间按T=8小时计算，求得用水量：
q1= k  [image: image1.png]Q1N - K2



 = 1.15 [image: image2.png]60x200x1.5
X 3600



 = 0.72(L/S)
现场生活用水、消防用不予考虑。

供水管径：

d = [image: image3.png]4
VTo00% v



 = [image: image4.png]4x0.78
T000X3.14X0.75



 = 0.047(m)
现场主管道设φ50的供水管已能满足施工要求。

⑵施工用电计划：

主要设备用用量：

	机械名称
	数量
	功率(kw)
	用电量

	塔吊QTZ-20
	2
	19.5
	39

	物料提升机
	2
	7.5
	15

	砼搅拌机350
	2
	6.05
	12.1

	电焊机
	1
	22.8
	22.8

	拉伸机
	1
	3
	3

	砂浆机
	2
	3
	6

	切断机
	1
	5
	5

	弯曲机
	1
	3
	3

	电锯
	1
	4
	4

	电刨
	1
	4
	4

	打夯机
	1
	1.5
	1.5

	现场照明
	
	
	20


按允许电流选择：

I = [image: image5.png]K P
3 DEECOSD



  =  [image: image6.png]0.6 108.4x 100
V3x380%0.75



   = 130(A)

查表主线选用BX35mm²铜芯橡皮线，其持续容许电流为180(A)满足工作要求。各分线路现场要根据设备用电量经计算进行配线。
