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1、主题内容及适用范围

本作业指导书讲述了胶合板厂棚施工的工艺及质量要求，适用于胶合板吊顶的施工。

2、施工准备

略

3、施工操作要求

3.1胶合板顶棚，是把五夹板或者三夹板钉在顶棚龙骨木筋上，并涂刷油漆，使之明亮光滑木纹清晰，色泽一致，线条顺直的顶棚装饰其操作工艺一般分为：弹线找平，安装龙骨，钉顶棚木筋，弹控制线，钉胶合板和油漆等六道主要工序。

3.2弹线找平

根据墙上水平线，用尺量至顶棚设计标高，沿墙四周和吊杆上划，弹水平墨线。

3.3安装大龙骨

根据设计要求，一般采用薄壁槽钢，或者6×60-7×70mm角钢，也可用80×100mm方木或者φ300mm杉木梢径做龙骨在事先预埋的φ8-φ10mm钢筋与φ3-φ10mm螺栓帅杆电焊固定到设计标高的要求，并与龙骨用螺栓固定，大龙骨间距一般为1.2-1.5m为宜。

3.4钉平顶木筋（中龙骨），主筋用60×50mm方木，间距400-600mm（按夹板方块大小），次筋用50mm×50mm或10mm×50mm方木，间距一般以300-400mm（按夹板方块大小），用3寸半或4寸元钉或者金属螺栓把主筋和次筋固定在龙骨上，也可作榫拷框用螺栓安装固定，钉顶棚木筋，按照墙上找平线，
先钉四周，后钉中间，在大龙骨和小龙骨联接处应钉小吊挂，小吊挂要逐根错开，不应钉在同一侧面，小龙央接头要错开，主筋和次筋在安装前必须有一面刨光，顶棚内所有露明的铁件，在钉面层前必须刷好防锈漆。

3.5弹钉夹板控制线

根据胶合板顶棚的板面尺寸，在龙骨上弹分块控制木线（板面离缝一般为8-10mm，也有采用V形槽的离缝为2mm）。

3.6钉胶合板

用清漆饰面的顶棚，要钉胶合板前应当进行挑选，板面颜色一致的夹板钉在同一个部位，相邻板面的木纹应力求自然。钉胶合板应沿房间的中心线或者灯框的中心线顺线向四击展开，光面向下，用0.5寸的元钉，钉距30-150mm，钉头要敲扁，送进板里0.5-1mm，胶合板顶棚应钉得平整，拼缝均匀平直，五夹板的可采用V形缝，三夹板的缝宽6-8mm为宜，分块大于400mm的中间加25mm×40mm一字撑档，促使板面平整。

3.7油漆

胶合板顶棚以涂刷清色油漆为宜，先把胶合板表面的污渍、灰尘、木刺和浮毛等清理干净，再用油性腻子嵌钉眼孔，然后批嵌腻子，上色补色，砂纸打磨，刷清漆二至三遍，达到平整洁净，明亮光滑，木纹清晰，色彩调和。

3.8质量要求

3.8.1板面安装必须牢固、无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角。

3.8.2大龙骨、平顶筋（主筋、横撑）安装必须位置正确，连接牢固，无松动。

3.8.3板面质量洁净，颜色一致，反锈、麻点和锤印。

3.8.4接缝宽窄一致、整齐，压条宽窄一致、平直、接缝严密。

3.8.5钢木骨架的吊杆、主梁、搁棚（立筋、横撑）必须顺直无弯曲，无变形，木吊杆无劈裂，截面尺寸规格符合设计要求。

3.8.6允许偏差

胶合板顶棚允许偏差项目

	项次
	项       目
	允许偏差（mm）

	1
	表面平整
	2

	2
	立面垂直
	3

	3
	压条平直
	3

	4
	接缝平直
	3

	5
	接缝高低
	0.5

	6
	压条间距
	2

	7
	顶棚起拱高度
	短向跨度1/200±10

	8
	顶棚四周水平线
	±5

	9
	顶棚主筋截面尺寸（方木）
	-3

	10
	吊杆搁橱（立筋横撑）截面尺寸
	-2


