加气砼砌块填充墙施工质量控制要点

为保证工程施工质量，克服由加气砼砌块填充墙易出现墙体裂缝的工程质量通病，在施工中加强施工质量管理，按照设计和国家现行规范、技术标准的要求，其质量控制要点如下：                          

1、 填充墙砌体工程

1、加气砼砌块砌筑时其产品龄期应超过28天，强度等级应符合设计要求，砌筑前应提前2天浇水湿润。

2、墙底应砌烧结砖或多孔砖，或普通砼小型空心砌块，其高度不宜小于200mm。

3、填充墙砌筑时应错缝搭砌，搭砌长度不应小于砌块长度的1/3；竖向通缝不应大于2皮。水平灰缝和竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm；砂浆饱满度不小于80%，且不得有透明缝、瞎缝、假缝。砌筑砂浆强度等级必须符合设计要求。

4、填充墙不应留脚手眼。拉结筋应满足砌块模数要求，不得折弯压入砖缝内。拉结筋伸入墙内的长度，应符合设计要求。若拉结筋为后植筋应与墙、柱连接牢固，其抗拔拉检测试验符合要求。

5、钢筋砼构造柱边的砌体应留置马牙槎，马牙槎应先退后进并错开不小于60mm。严禁构造柱与上部梁板砼一齐浇筑。

6、填充墙砌至接近梁底、板底时，应留有一定的空隙，砌筑完应至少隔7天后，方可将其补砌挤紧；补砌时对双侧竖缝用水泥砂浆嵌填密实。砌体结构砌筑完成后不宜少于30天再进行抹灰。

7、暗埋管线开槽处应先补槽处理，并进行隐蔽验收。

2、 内墙面抹灰工程

1、结构工程全部完成，并经有关部门验收合格。

2、对砌体加气砼砌块表面缺棱掉角需分层修补。做法是：先淋湿基体表面，刷掺水重10%的建筑胶水泥砂浆一道，紧跟抹1：1：6混合砂浆，每遍厚度应控制在7～9mm。

3、抹灰前，应对加气砼砌块基层进行处理。其做法是：浇水一遍，冲去墙面渣末；刷素水泥浆一遍，水灰比为1：0.37～0.4（加建筑胶适量）；刷素水泥浆后应立即抹灰，不得在浆面干燥后再抹灰。用于填补埋设管线等的补平砂浆应采用强度等级较高的砂浆。

4、 混合砂浆抹灰分三遍成活：第一遍为9厚1：1：6水泥石灰砂浆打底扫毛；第二遍为7厚1：1：6水泥石灰砂浆垫层；第三遍为5厚1：0.3：2.5水泥石灰砂浆罩面压光。

5、水泥砂浆抹灰分三遍成活：第一遍为7厚1：3水泥砂浆打底扫毛；第二遍为6厚1：3水泥砂浆垫层；第三遍为5厚1：2.5水泥砂浆罩面压光。

6、不同材料基体交接处的加强措施应经隐蔽验收合格。即：加气砼砌块墙体与砼梁（板）、柱不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度，必须满足设计要求和规范规定，且与墙面铺平钉牢.

7、抹灰间歇时间应待前一次抹灰终凝后进行，不得连续作业。

8、完成后注意成品保护，并及时浇水养护。杜绝由于抹灰前基层底部清理不干净或不彻底，抹灰前不浇水，每层灰抹得太厚，跟得太紧、开裂和烂根现象。

